ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «сАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ гЕРОЯ сОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО тРУДА бОРИСА гЛЕБОВИЧА мУЗРУКОВА»

Расчет заготовок

 из проката
Методические указания к выполнению практических работ и разделов в курсовых и дипломных проектах
 для студентов специальности
 15.02.08  «Технология машиностроения»
Саров 2021
   Настоящие методические указания обобщают теоретические и практические вопросы по теме «Выбор заготовок», даны характеристики основным методам получения заготовок, в частности заготовок из проката, рассмотрены основные требования выполнения практических работ и разделов курсовых и дипломных проектов по определению размеров заготовок из проката. Приведен большой справочный материал по теме. Комплексно изложен порядок выполнения расчетов.

   Пособие предназначено для студентов специальности 151001 «Технология машиностроения» начального, среднего и высшего профессионального образования, а также для руководителей курсовых и дипломных проектов.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Виды заготовок и их характеристики………………..............................………..….         4

2. Выбор вида и метода получения заготовки………………………………………            6
3. Заготовки из проката……………………………………………………………..….            8
4. Оборудование прокатного производства…………………………………………..          10
Таблица 3.11 Виды и области применения сортового проката..……………………….          11
Таблица 3.12 Резка проката……………………………………….………………………          13
Таблица 3.13 Правка (рихтовка) проката………………………………………………..          16
5.  Конструирование заготовок из стального горячекатаного проката 

(образец выполнения расчетов)………………………………………………………..          18

6. Задание для выполнения лабораторной работы №1«Расчет заготовки из
      проката»……………………………………………………………………………….         22

Таблица 3.14 Сортамент круглого горячекатаного проката ГОСТ 2590-88………….           23

Таблица 1 Качество поверхности сортового проката ..………….………………….…           24

Таблица 4 Точность и качество поверхности после отрезки сортового проката…..…          24
Таблица 5 Точность и качество поверхности заготовок из проката после механической 

                 обработки……………………………………………………………………….          25
Таблица 3.67 Припуски на черновую, чистовую подрезку и шлифование торцов……         26
Таблица 3.69 Обтачивание заготовок под квадрат и шестигранник…………….…..…          27
Таблица 3.73 Припуски на механическую обработку валов…….………………….…           27
Таблица 3.74 Припуски под термообработку…………………………………….…..…          33
Таблица 3.76 Припуски на бесцентровое шлифование валов………………………….          34
Таблица 3.79 Припуски на обработку отверстий………………………………………..         35
Таблица 3.81 Размеры инструмента при обработке отверстий 7-9 квалитета ….…..…        37
Таблица 3.86 Припуски при протягивании отверстий……………………………..……        39
Таблица 3.91 Припуски при обработке плоскостей………………..…………….…..…         42

Таблица 3.97 Припуски на  обработку пазов……………………….………………….…       43
Таблица 3.103 Диаметры сверл под нарезание резьбы………………………….…...…         44
Таблица 3.108 Диаметры отверстий под нарезание резьбы резцом…..……………….         46
Таблица 3.112 Диаметры стержней под нарезание резьбы……………………………..        48
7. Контрольные вопросы…………………………………………………….……………      52
   Список использованной литературы…………………………………………………..    53
1. ВИДЫ  ЗАГОТОВОК  И  ИХ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
     Заготовка — предмет производства, из которого измене​нием формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь или неразъем​ную сборочную единицу.
     Заготовка перед первой технологической операцией называется исходной заготовкой.

     Выбор заготовки заключается в установлении метода ее изготовления, расчете или выборе припусков на обра​ботку резанием и определении размеров исходной заго​товки.

     Метод изготовления заготовки определяется формой и размерами детали, технологическими свойствами мате​риала, его температурой плавления, структурной характеристикой (направление волокон и размеры зерна). При выборе заготовки учитываются сортамент материала (про​кат), имеющееся оборудование, производственная програм​ма, тип производства, степень его механизации и автома​тизации. Оптимальный вариант изготовления заготовки устанавливается на основании технико-экономических расчетов. Повышение точности заготовок (уменьшение припусков) позволяет экономить металл, снижать стои​мость и трудоемкость обработки резанием, но при этом может возрасти стоимость изготовления исходных загото​вок. При малой производственной программе применение некоторых технологических процессов изготовления за​готовки (горячая штамповка и др.) может оказаться эко​номически нецелесообразным в связи с высокой стоимос​тью технологического оборудования и оснастки.
Наиболее распространены следующие виды заготовок:

· заготовки из проката и спецпрофилей;

· литые заготовки;

· кованые и штампованные заготовки;

· комбинированные заготовки;

· заготовки, получаемые методом порошковой металлургии.
· Заготовки из проката

     Из сортового круглого горячекатаного проката получают оптимальные заготовки для изготовления ступенчатых валов с небольшим перепадом диаметров, осей, ходовых винтов, штоков и других подобных деталей протяжённой цилиндрической формы при любых типах производства.

     Круглый, квадратный, шестигранный, полосовой и листовой прокат широко используют в единичном производстве для изготовления деталей любой конфигурации. Даже при низком коэффициенте использования металла это часто оказывается выгоднее, чем применять специальные методы получения точных заготовок, требующие сложной дорогостоящей оснастки. Естественно, что при малом объёме выпуска такая оснастка не может себя окупить

     Трубный прокат выгоден для изготовления пустотелых валов, колец, цилиндров, гильз и т.д.

     Профильный сортовой прокат в виде уголков, швеллеров и т.д. используется для сварных металлоконструкций, рам, станин, корпусов и др.

     В условиях крупносерийного и массового производства применяют прокат периодического профиля, полученный поперечно-винтовой прокаткой. После разрезки такого проката получают ступенчатые заготовки, приближенные по форме к готовой детали.
· Литые заготовки

Литые заготовки применяются в тех случаях, когда:

· материал не позволяет получить заготовку другим способом;

· при больших габаритах заготовки, которые нельзя получить другими способами;

· если литая заготовка выгоднее по экономическим соображениям.

       Литьё в песчано-глинистые формы используется при всех типах производства, так как отличается технологической универсальностью. Этим методом получают (80% всех отливок, и лишь 20% приходится на все остальные способы литья. В массовом производстве применяют более точные заготовки, полученные машинной формовкой по металлическим моделям, в единичном – с низкой точностью, при ручной формовке по деревянным моделям. 

     В серийном и массовом производстве, помимо литья в песчано-глинистые формы, применяют следующие специальные способы литья.

    Литьём в оболочковые формы получают заготовки сложной конфигурации. Они значительно точнее отливок, полученных в песчано-глинистых формах, но требуют более сложной оснастки и поэтому дороже.

     Литьё по выплавляемым моделям выгодно для изготовления сложных и точных заготовок из труднообрабатываемых материалов. Этот способ самый трудоёмкий среди методов литья, но может окупаться за счёт существенного снижения расхода материала и трудоёмкости механической обработки.

     Литьё в металлические формы (в кокиль) имеет две отличительные особенности:

· металлические формы могут применяться многократно;

· металлические формы обеспечивают интенсивный теплоотвод и высокую скорость охлаждения расплавленного металла.

     Последнее обстоятельство снижает жидкотекучесть металла и не позволяет получать тонкостенные заготовки. Но это же свойство играет положительную роль, способствуя образованию более прочной мелкозернистой структуры металла

     Литьё под давлением позволяет ускорить заполнение металлической формы и получать сложные точные отливки с тонкими стенками (до 1 мм) из цветных сплавов.

     Центробежное литьё применяется для получения заготовок типа тел вращения: труб, гильз, цилиндров и т.п. Как и литьё под давлением, обеспечивает быстрое заполнение металлической формы и получение плотной (без раковин и пор) отливки, но это создаётся за счёт «утяжеления» металла центробежными силами. Отрицательным качеством центробежного литья является повышение ликвации сплавов под действием центробежных сил: более тяжёлые компоненты сплава перемещаются на периферийные слои заготовки.
· Поковки и штампованные заготовки

     Такие заготовки применяют в следующих случаях

1) Для изготовления заготовок с большим перепадом сечений (ступенчатых и коленчатых валов, рычагов и т.п.

2) При больших габаритах заготовки, превышающих размеры прокаты.

3) Для придания высоких механических свойств особо ответственным деталям.

     Ковка является универсальным методом производства заготовок массой от 10 г до 350 т. При ковке формообразование производится последовательным деформированием отдельных участков заготовки, что позволяет получать крупногабаритные заготовки. В основном она применяется в единичном производстве из-за низкой производительности и невысокой точности заготовок.

     Для повышения точности и качества поверхностей поковок применяют ковку в подкладных штампах.

     В серийном и массовом производстве применяют горячую объёмную штамповку. Штамповка гораздо производительнее свободной ковки. Штампованные заготовки значительно точнее, имеют более качественные поверхности, однако для их изготовления требуются сложные дорогостоящие штампы. Штамповку выполняют на молотах, прессах, горизонтально-ковочных машинах (ГКМ) и другом оборудовании. Масса штампованных заготовок от 0,5 до 30 кг. Штамповка бывает в открытых и закрытых штампах. Перспективны штамповка выдавливанием и холодная объёмная штамповка.
· Комбинированные методы 

     Комбинированные методы применяют для изготовления крупных и сложных заготовок. Конструкцию таких заготовок расчленяют на простые элементы, которые отливают, штампуют, вырезают из проката, а затем соединяют сваркой в единую заготовку. Иногда элементы заготовок перед сваркой предварительно обрабатывают. Вместо сварки может применяться частичная заливка предварительно обработанных элементов, полученных другими способами. В комбинированных заготовках можно применять различные материалы для получения отдельных элементов, обеспечивая их особые качества.
· Метод порошковой металлургии.

      Полуфабрикатом для получения заготовок являются мелкодисперсные порошки исходных материалов. Заготовку прессуют из порошка в пресс-форме и спекают в монолит термообработкой. В состав шихты для спекания можно включать порошки твёрдых тугоплавких материалов и получать псевдосплавы с уникальными свойствами, например, медь-вольфрам, карбид вольфрама - кобальт (инструментальный твёрдый сплав) и т.п. Метод порошковой металлургии позволяет получать также пористые материалы для подшипников. Этим методом можно получать заготовки с точностью 7 квалитета без термообработки. Однако высокая стоимость оснастки делает метод эффективным только при очень больших объёмах выпуска.

    Заготовки из проката перед обработкой разрезают на штучне заготовки. Разрезку проката на заготовки производят газопла​менными резаками, на ленточных или дисковых пилах, приводных ножовках и пресс-ножницах, на токарных, револьверных и фрезерных станках. На фрикционных (без​зубых) пилах разрезают профильный прокат, не имеющий большой сплошной площади сечения (уголки, двутавры, швеллеры). На круглых заготовках большого диаметра фрикционная пила обычно заклинивается. Применяют также отрезные станки с тонкими отрезными шлифоваль​ными кругами. Профильный прокат — уголки, швеллеры и т. п. — может быть разрезан на пресс-ножницах методом рубки.
     Перед поступлением на обработку резанием исход​ные заготовки подвергают очистке, правке и термиче​ской обработке в зависимости от методов их изготовления и предъявляемых, требований. Длинные заготовки из проката правят вручную, на прес​сах или на специальных многороликовых правильно-калибровочных станках за 1-2 хода.
     2.       ВЫБОР  ВИДА И МЕТОДА  ПОЛУЧЕНИЯ  ЗАГОТОВКИ
    При выборе вида и метода изготовления заготовки учитывают конструкцию и материал детали, ее форму и размеры, тип производства и имеющееся оборудование.

     От выбора заготовки, т. е. установления метода ее получения, фор​мы, величины припусков, напусков и др., зависит масса заготовки и объем последующей механической обработки детали. Увеличение припусков на обработку ведет к возрастанию расхода металла и труд​ности обработки, повышает затраты на режущий инструмент, ремонт станков, электроэнергию и т. п. Вместе с тем, слишком малые припус​ки на обработку могут привести к браку «по черноте»,    т. е. к невыдер​живанию требований чертежа детали по точности и шероховатости об​работанных поверхностей. От правильности выбора вида и размеров заготовки зависит себестоимость изготовления детали.
     Наиболее целесообразна исходная заготовка, требую​щая наименьших затрат при изготовлении детали с уче​том всех технологических операций обработки и необхо​димого качества детали. Форма и размеры заготовки дол​жны быть возможно близкими к форме и размерам готовой детали с тем, чтобы свести к минимуму обработку резани​ем. 
· Отливки применяют при изготовлении фасонных де​талей сложной формы из серого и ковкого чугуна, литой стали, бронзы, алюминиевых сплавов. Литьем получают заготовки блоков цилиндров, головок цилиндров, гильз, поршней, деталей карбюраторов, поршневых колец, кор​пусов коробок передач, картеров и т. п.
· Свободную ковку производят на кузнечных молотах и гидравлических прессах. Свободной ковкой изготовля​ют заготовки для выполнения различных единичных заказов.

     В серийном и массовом производствах применение сво​бодной ковки нерационально, так как производительность этого способа невелика, а припуски на обработку макси​мальные.

· Ковку в закрытых штампах (горячую штамповку) широко применяют в машиностроении для изготов​ления ответственных стальных деталей: шатунов, шесте​рен, коленчатых и распределительных валов, клапанов и т. п. С помощью горячей штамповки можно получить заготовки с высокими механическими свойствами и с минимальными припусками на обработку резанием.

· Сортовой металл (прокат) используют непосредственно в качестве заготовок разных деталей, он служит для изготовления осей, валов, крепежных и других деталей.

На выбор метода получения заготовки влияют следующие факторы.

1) Технологические свойства материала: литейные свойства, деформируемость при обработке давлением, обрабатываемость резанием, свариваемость. 

2) Форма, размеры и масса детали. Например, для изготовления валов и осей с малым перепадом диаметров при любом типе производства предпочтителен прокат. Сложная форма и большие габариты детали предопределяют применение литой или комбинированной сварной заготовки и т.п.

3) Особые требования к прочности детали, к физико-механическим свойствам материала. При их наличии применяют методы получения заготовки, обеспечивающие эти качества.

4) Объём выпуска и тип производства. В единичном производстве более рациональны методы получения заготовки, не требующие специальной, сложной и дорогостоящей оснастки, которая из-за малого объёма выпуска вносила бы дополнительный вклад в себестоимость заготовки. Заготовки в единичном производстве имеют простую форму, с повышенными припусками и напусками, из-за чего возрастают их размеры и масса, а соответственно трудоёмкость механической обработки. 

В массовом производстве применяют специальные методы получения высокоточных заготовок с минимальными припусками на обработку.

5) Наличие технологического оборудования, возможность получения заготовок со специализированных заводов по кооперации. При ограниченных возможностях предприятия задача технолога по выбору заготовки упрощается, сводясь иногда к единственному варианту. При широких возможностях заготовительного производства задача технолога усложняется. Если возможны различные методы получения заготовки, а оптимальный вариант не очевиден, окончательный выбор может быть сделан на основании технико-экономического сравнения.

    Способ получения заготовки должен быть наиболее экономичным при заданном  объеме выпуска деталей.

             Основным показателем выбора заготовки является коэффициент использования материала Ки.м. :
          
[image: image1.wmf],

.

.

G

m

д

м

и

К

=

   

 где        mд  - масса детали (изделия), кг ;

           G – вес материала заготовки с учетом технологических потерь, кг.
  Для рациональных форм и вида выбранной заготовки значения коэффициента использования материала близки к единице.

Окончательный выбор заготовки делают на основании технико-экономических расчетов.

      Технико-экономическое обоснование выбора заготовки для обрабатываемой детали производят по нескольким направле​ниям: металлоемкости, трудоемкости и себестоимости, учи​тывая при этом конкретные производственные условия. Тех​нико-экономическое обоснование ведется по двум или несколь​ким выбранным вариантам. При экономической оценке опреде​ляют металлоемкость, себестоимость или трудоемкость каждого выбранного варианта изготовления заготовки, а затем их сопо​ставляют.

3.  ЗАГОТОВКИ  ИЗ  ПРОКАТА
· Заготовки из круглого проката для валов в большинстве случаев более  целесообразны,   чем  кованые  или  штампованные  заготовки. Однако если масса заготовки из проката превышает массу штампов​ки более чем на 15%, лучше применять штампованные заготовки. 

· Изготовление заготовок из труб также является одним из раци​ональных  способов.   Несмотря на то,  что тонна горячего проката стоит в среднем в 1,5 раза меньше, чем тонна труб, тем не менее эко​номия металла при производстве деталей из труб по сравнению с из​готовлением из круглого проката может покрыть разницу в стоимости. Исключение может быть сделано только для деталей, которые подвер​гают дальнейшей неоднократной обработке (сверлению, фрезерованию и др.), и если коэффициент использования материала ниже 0,5.
· Максимального подобия конструктивных форм и размеров заго​товок готовым деталям можно достигнуть применением специальных профилей металла. Применение периодического проката, т. е. проката с максимальным подобием заготовки и детали, обеспечивает повыше​ние коэффициента использования металла при штамповке в среднем на 10... 15% благодаря сокращению потерь на облой, содействуя од​новременно повышению производительности труда как в заготови​тельных, так и в механообрабатывающих цехах.
[image: image22.jpg]R



      На рис. 1 приведены схемы периодической прокатки различных заготовок: распределитель​ного вала (а); шаров, изготовленных методом поперечной раскатки (б).  В приведенном примере масса заготовок из обычных профилей: распределительного вала — 7,95 кг  и шаров 0 300 мм — 0,164 кг, а при  использовании  периодического  проката — соответственно  6,32 и 0,125 кг, что составляет экономию металла 13 и 24%.

     Для механической обработки применяют сортовой металл следующих видов: прутки горячекатаные (круглого, квадратного, шестигранного сечений), прутки холоднотянутые (ка​либрованные), полосовой и профильный горячекатаный материал, трубы, проволока, листы. Основные прокатные профили приведены на рис 44. 

[image: image23.jpg]1 2 3 4 5 6 4

BO0m b @» &

EELTTITS
- |

6)
Puc. 44. Ociiobitsie mpokariiiie npo:

a— coprosoil upoKat, mpobHAN TpocTofi reomerpuCcKoli GoOPNH; G — copToBofl npoKar,
aconnse mpogman; o — nepHomIecKilii MPOKAT:
1~ oanpazinll 2 — Kpyraufl; § — oa0cono: £ — TpeYTOMLAMR; G — onambiuly
TOAYKPYTasf, 7 — cerventnnfi 8 — Yraonoll nepasiuoGOKH; 9 — Yriopoi pabiioGox
0"~ wnennepull; 11 — tanposwili 12 — xsyrasponut; 13 — peanconuil; [1 — setonuiiic
15 — wonoumuit

N




      Прутковые заготовки часто применяют для изготовления деталей на револьверных станках и автоматах. При цан​говом зажиме прутков и труб применяют холоднотянутые прутки, бла​годаря их большей точности по диаметру, или горячекатаный прокат, который предварительно подвергают обточке по наружному диаметру на специальных станках.

     Круглая горячекатаная сталь бывает обычной и повы​шенной точности.

     Круглый прокат обычной точности выпускается диа​метром от 5 до 250 мм, круглая сталь повышенной точно​сти диаметром от 5 до 150 мм имеет допуски на 10...30% меньше.

     Круглая калиброванная сталь выпускается диаметром от 3 до 100 мм. Производится также круглая сталь повы​шенной точности с улучшенной отделкой поверхности (се​ребрянка) диаметром от 0,2 до 30 мм. Так, серебрянку диаметром от 1 до 2,15 мм изготовляют с допуском 0,01 ...0,06 мм и шероховатостью поверхности в пределах Ra=2,5-0,32 мкм в зависимости от группы отделки.      
При выборе заготовок для валов часто конкурируют прокат и штам​повки. По данным Экспериментального научно-исследовательского института металлорежущих станков (ЭНИМС), при массовом произ​водстве валов штамповки экономичнее проката, если они дают эконо​мию металла — не менее 5%, а при серийном не менее 10%.
     Из готового профильного проката заготовки изготовляют преиму​щественно в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивает ее отделочными операциями.

      Прокат является также исходным материалом для поко​вок и штамповок. При достаточно большой программе могут быть использованы такие сложные виды проката, как периодический и поперечно-винтовой.
4. ОБОРУДОВАНИЕ  ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
    Прокатом получают заготовки для дальнейшей их обработки давлением или профильные и листовые (сортовые) материалы, которые не подвергают дальнейшей обработке давлением.
    Прокатные станы состоят из следующих основных элементов: рабочей клети, двигателя, передаточных механизмов.

     В станине рабочей клети размещены прокатные валки, сдви​гаемые или раздвигаемые нажимными винтами.

    Число и расположение валков в прокатных станах бывает различным. Существуют двухвалковые (дуо-станы), трехвалковые (трио-станы), многовалковые станы (рис. 45). Кроме того, станы подразделяются на реверсивные и нереверсивные.

[image: image24.jpg]&
o

Puc. 45. CxeNa PACTOTOKENHS BATKOB NPOKATHHX CTANOB:

@ — ROYXBAAKOBHX: G — TPEXBATKORMX; 6§ — {CTHPEXBATKOBHX;
& — Yniepcaabnx



    Рабочие клети у многовалковых станов могут быть располо​жены друг за другом по ходу движения металла, частично рядом, а частично друг за другом или рядом друг с другом. При последовательном расположении клетей пресса прокат осуществляется непрерывно, металл проходит через одну клеть в другую. При расположении клетей рядом друг с другом металл, пройдя через валки в одной клети, проходит через валки соседней при помощи особых устройств или протягивается вручную. При выходе из валков полосы металла движутся по рольгангам.

    Прокатные станы по характеру выпускаемой продукции раз​деляются на обжимные, сортовые, листопрокатные, трубопрокат​ные, периодического проката, определенного назначения.

    Обжимные станы служат для подготовки слитков к последую​щей их обработке давлением. Эти станы разделяются на блюминги и  слябинги.  Первые — это  реверсивные мощные двухвалковые или трехвалковые станы, служащие для подготовки из слитков стальных заготовок (блюмов) для последующего проката сорто​вых  материалов.   В процессе  прокатки кусок  металла должен переворачиваться, что осу​ществляется кантователем.

    Слябинги служат для про​ката из слитков стали лис​товых заготовок (слябов) тол​щиной 75—300 мм и шириной 400—1600 мм.
    Прокатные блюмы и слябы разрезают дисковыми пила​ми на куски нужной длины.

    Сортовые станы служат для получения металлических полос, прутков и балок с раз​личными профилями попе​речных сечений.

     Обычно прокат осуществ​ляют путем многократного пропускания металла между валками при постепенном уменьшении расстояния меж​ду ними. При каждом проходе через гладкие валки металл вытягивается в длину и в ши​рину. Отношение   начальной площади сечения к конечной называется коэффициентом вытяжки. Этот коэффициент зависит от свойств прокатываемого металла и других факторов и за каждый проход составляет от 1,1 до 2,5. 

    При прокате металла для получения листов применяют гладкие валки; для получения профильного проката применяют калибро​ванные валки с профилированными вырезами в них, называемыми ручьями.

   Виды и области применения сортового, специального проката и профилей приведено в таблице 3.11.  Варианты резки и правки проката в таблицах 3.12 и 3.13

[image: image25.jpg]TaGauuma 3.11. Buas u o6ractn npHMeHeHus
npokata u npoduaeit

CODTOBOrO, CHIENHANLHOrD

Xapaxre-
Bua npokata EAH MPOGEAL roct Lo e O6aacts npumenesis
cewenus
Coprosoii
Kpyramii, ropsiuexara- |2590—88 TiajKue 1§ Crynemuarse Ba-
HHfl TOBBILEHHON H HOD- AL ¢ HEGOJBIINM NepenagoM
MaabHOH TOYHOCTH AHAMETPOB CTynemeff, craxa-
HH AHamerpoM Jo 50 MM,
BTYJIKH C HApYKHHM AHAMET-
Kpyrawf  kaamGpoan- poM 10 25 MM
Bl
Keagparnmit,  mecrn- |2591—88, HeGoapinne aetaju Tiua phl-
rpauHbii # TOJ0COBOH ro- |2879—69, aros, TAT, NJAaHOK H KIHHB-
pimexaransifi  OGuumOH | 103—76 e
TOUHOCTH
Ksagparuuit 1 ects- [8559—75,
rpamusii  kamuGpopaniit [8560—78 | Mocrommmoe
Jucrosodt
Toacroancrosoit ro- [19903—74
pAuekarantit ®aauuy, Koabla, MIOCKHE
JeTalH PasAHuHOH  (OpME;
IUHIHHAPHIECKHE NOJHE 3ar0-
TOHKOJIHCTOBOM 19903—74 TOBKH THIIA BTYJOK H BaJoB
Topsiwekaranmii u  xo- [19904—74
JIOAHOKATAHBIH
Tpyber LIMNAAPE, BTYKH, CHBSH,
Cranpume  Gecuopuue |8732—78, mnmme}f,{, mffa,m', GapaGa-
ropsiuekaTtapke,  XoJox- |8734—75 HH, POJHKH, Bajh; N03BOJS-
HOTAHYTHE H XOJOHOKA- er CHHSHTb Dacxoj Merajjia
Tanne na 20—70 9 u npenn o6pa-
Gorkn Ha 20—40
uexrpocsapuse  da- | 10704—76,
coumbe KBaapaTEe K npsi- |8639—82,
MOYTOMBHHE 8645—68
Crenpamsusx npoduue |6856—54 | Ilepemenoe





[image: image26.jpg]Hpodonseenue 1abar. 3.11

IIEH, BaJbl 9J€KTPOJBArATE-

Xapaxre-
Bux npoxara #aH npodHIs rocr et O6aacts mpumeHems
ceuenns
Mpodursnstié coprosoit
craas  yraosas pasio- | §509—86, Baakw, KpORIITEHHE, MOAKH;
Gokas i ncpasHoGoKas  |8510—86 CBADHHE MeTAIINECKAE KOH-
CTpyKuuH (paMB, ILIATH, cTa-
Tlocrosmmoe | BUHB, TOACTABKH, Kopmyca)
Badit AByTaBpoBHE WH- |8239—72
POKONOJOUREE 1 OGIer-
ueHHEE
IMlseatepst obuumme 1 |S248—77E
oGaersennbe
Hepuoduueckuit
Tpoxonpmsit 8319.0-75— Oci aBTOMOGHJS, JOMATKH 1
8319.13-75 ApyrHe AeTaan Kpynuocepif-
HOTO H MACCOBOTO NPOH3BOL-
crBa; mossonser no 15
CHHSHTb Pacxo} Meraiia, Ha
92530 U TIOBHCAT, TPON3BO-
JHTeJLHOCTH TPyAa # Ha 10—
20 % cnuanh CeGeCTOMMOCTD
HSrOTORJEHHS AeTanel
BT Tlepenmenisic
Tonepesro-siirosol | §320.0-83— LInHmge  TeKCTHABHEY Ma-
18320.13-83
|

Jefi W KOpoGOK nepenau, OCH
BAarONETOK, NOAYOCH H pac-
TpE/ICANTENBHRE Bah, PhYa-
TH 0 JIYTHE AETAUH KPYIHO-
CcepHilHOTO H MaccoBoro mpo-
H3BOJCTBA

Tonepeunsit

Ilapy aast NOAIMIHAKOB Ka-
YeHHS, YIVEPASMOIBHBX H Ie-
MEHTHBX ~ MeJbHHL;  NOJbe
npopHANpoBaNTHE  TpyGua-
THe 3ArOTOBKH (BeJOCHTEN-
Hbe BTYJIKH H 7. I)

Daconnsul cneguarshotl

Tocrosnnoe
TJH He3HAYR-
TRABHO HaMe:
Hsuoleecs

TypGumHse A0naTky, 060AbA
Kodec,  GAUIMAKH  TyCemHI
TPAKTOpa M MpYIHE AETANH
KPYNHOCEPHHAHOr0 H MaCCOBO-
TO NPOH3BONCTBA; NOSBOJSET
SKOHOMHTb  MeTaan (30—
40 %) crmsuts B 10—20 pas
TPYAOEMKOCTb  H3rOTOBJIEHHS




[image: image27.jpg]Hpodorenue taba. 3.11

Xapaxre-
B mpokaTa Wai mpoQuAL roct sl ey OGuacts npivercrRs
ceuenns
neranei u na 20—30 % mo-
BLICHTh  HX  MEXaHHYECKHe
cBoficTBa
T'nyroie npoguru
XOAOAHOTHYTHE  YTAO- Betposhe paMu,  OIOpH,
BHe, mBeaseps U-05pas- KpOHITIifE, KOHCO.H, DeG-
Hpie nepaBHoGoKie, C-06- pa IKECTKOCTH M Apyrue Je-
pasHbie  H KOPHTOOGpas- TaiH  KPYNHOCEPHAWOTO H
HBE Tlocrosimoe | Maccosoro nponaBojcTsa
Paconnne THYTHE |[1474—76 OBpaMieHHs, OKAHTOBKE, pa-
CTajbHble JMaTOpHEe TPYOKH H ApYrue

JZleTaqn, KOTOpHe AOJKHH
OBITH JIETKHMI H JKECTKUMH

Hpeccosarinsie npogurt

MsroropJienne CIJOMWHKX €
pastoo6pasiofi dopMoit 1o-
NIePEUHOro CeYeHHs H MOJBX
npoduaeli AmavMerpoM A0
400 MM, 0GBINHO H3 IBeTHBIX
METaIoB 1 cnasos. 1lpecco-
BauHe, KaK NPaBHJO, MPOHS-
BOJSIT B TOpSYEM COCTOSHHH.
Jlerkomnaprne MeTalIB
(0om10BO, cpHEeN) NpeccyiOT B
xosonuoM cocrostui. TlosBo-
aser na 20—50 Y% cum3nTh.
PACXOJL MeTan1a H B HECKOMb-
KO Pa3 yMEHbUIHTH TPYAOEM-
KOCTh H3TOTOBJENNA Jevanefl




[image: image28.jpg]TaGaumna 3.12. Pe3ka npokara

OGopyxosasye an

hivcal pekir Tounocts peskn O6aacts mpuvesens
Tasosas *2—5 MM (py: Peska yraepopHCThIX H HH3KOJEri-
Anernaenco-kncao- | man posamnix crancit ¢ 0,4 % C; su-
ponsasn +0,5—1,0 wu DPeska 3aroTOBOK PASJMINON  KOH-
(manmmnas) (urypaunu #3 JHCTOBOTO NpOKaTa

ToamuEoll 1o 100 MM, MPAMOH-
weliasi 1 KpHBOMMHEAHAS PE3Ka 3a-
TOTOBOK DasJuyHOll (GOpMBI H3 JmC-
TOBOTO NpoKara TOMIHHOH 1O
200 MM m mupuuOf A0 2500 MM 1O
pasMerke mul KOMHPY

Kucnopeanasn To me Peska yrJepoaHCTHIX H HH3KOJErs-
posanmbix craset ¢ 0,4 % C; pac-
KpOii JHCTOB H NPODHABHOTO HPO-
Kara, BHPE3KA M3 JHCTOBOTO MPO-
Kata B4rOTOBOK CJOKHOA KouQu-
TYpanuW; pasieInTeIbHas  peska
| ameToB romumnol 1o 100 MM ¢ 01~
HOBDEMEHHOf TIOArOTOBKOK V- HAK
\ X-06pasusix KPOMOK; o0peaka Tpyd
¢ mapymumm gmaverpom 150—
300 MM H TOJMHON CTEHOK J10
16 mm

Kncaopoano-aiocosan 95 mM (pys- |Peska 3aroTOBOK 13 XPOMOHHKENE-
nas) BHX H HepKaBelomAx craJeil (To7-
20,51,0 MM (ma- | munoft 10 450 Mm), uyryna, uBer-
| mmunas) HBIX METAJJIOB H HX CINIaBOB
Tlaasmenno-ayropas Peska Maj0yIVepOAUCTHIX, JErHpo-

BaHHBIX CTajeHl H IBETHBX MeTaj-
JoB ToamuHOR A0 100 MM





[image: image29.jpg]Mpodosseriue rada. 3.12

OGopyzosasie mmt
cnocol pesxr

Tostoers peskr

O6nacts mpuMeneHA

Honenuyor

TIpecc-HOXNHIH ¢ mpo-
JOTBHBINIL  HAH TIOTEpen-
HBIMH HOXaMH

+0,5—3,0 My

Peska  aHCTOBOrO 1 MOJMOCOBOTO
HPOKATA TOMNHHON A0 25 MM U 1uH-
prEoft 10 3000 My

Tuasorunmse

=0,12—1,5 Mm

Peska JHCTOBOTO  H  M0JIOCOBOrO
NpOKATA TOAMMKO 10 40 My -
punofl 10 2500—3000 MM

Jucronsie ¢ napasiens-
e ocam

14-it kBaauter

Mpsavoankeiiuas  pessa Jucrosoro
npoxata ToumuHof 10 30—40 Myt

JLHCKOBBE ¢ HAKJIOMIH-
MH OCHMH

15—16-it KB;

auter

Mioroauckossie ¢ ma-
DAAICALHBIMI OCSMI

14+t kpaauter

BubGpanuonnse

Beipeska 113 HCTOBOTO NpoKaTa
TOAMHOH 6—8 MM 3aroToBOK €
KOHTYDAMH, 0UCDUEHIBIMIE KPHBEIMH
JvimsMi n npsveivi. Hauvensumit
pamiye kpusiane 0,4—0,7 naver-
Pa AHCKOBOrO 1OMKa

Oxanospemennas peska  UNMPOKOH
JIHTH W JHCTOB Ha Y3KHE MOJIOCH.
Tommumia paspesaemoro npoxara
0,5—3 mum

BLIPEsKka 3 AHCTOBOrO MpOKATA 34~
TOTOBOK € MMM DAIHYCOM KDH-
busms (R<12 ) W oTeperwit
Ge3 NpeABapHTENBHOTO  CBEPJICHHS
(Tosmuma qucra me Godee 3 Mv)

Vroaxossie

Tpoditsie

16-it kpaaurer

Peska yrioBoro mpokara 1o
200X200%25 My

Pesga Gatox
Na

1Be;LIEPOB,

10

Pyunbie, phuaxuse

=1 mu

BHpeska 3 JHCTOBOTO  HpOKATA
Toauunoit Be Gojee 2 MM 3aroro-
BOK C IIDAMO/MHEHHBMI KOHTYpaHt
wpHuofi 1o 450 M no ynopy i
Goee 450 MM — 10 pasMerke

Hpecco

2—4 vm

Peska mpokata auamerpom 10—
80 M

M




[image: image30.jpg]Mpodoaswenue Taa. 3.12

Oopyroasne nan
cnocoG pesxn

Tosnoets peakn

OGaacts npuuenenns

Tuas

Tluckosse,  3y6uatiie,
PUKIHONBEE 7 37€KTPO-
dpuKuHOnRE

0,4—3,0 um

Peaka Kpyrioro npokata GOJBUIEX
cevennii (10 500 MMm)

Jlentounie

Peska npokara mo6oro npodHs 13
UEPHHX N IBETHHX MTailoB Das-
MepoM mo 260 Mwm; mmpuma pesa

08—1,3 MM; CKOPOCTh pesaHHs
0,23—14 w/c
HMpueodneie nomoexu Peska Kpyraoro u  1pOGHILHOTO

npoKata paawepou o 300 M, mH-
pKa pesa 1—3,5 M

Cransu
Toxapusie

0,3—0,8 MM

Peska TPYTKOB KPYIJIOTO CEUEHHS
1 Tpy0 auamerpoM 1o 80 My

Ppesepno-oTpesHse

2,5—4,5 MM

Peska Kpyrioro W HPOQHILEOrO
npokata Ha YHHBEPCAJLHBX CTaf-
kax anamerpom A0 500 MM u cne-
unaababx — 10 800 MM; CKOPOCTh
Pesammst na yHHBEpCAJbHBIX CTARKAX
20 65 M/MHH H CHElHAJbHHX J0
3000 w/ymin

TopisonTammo-(hpe-
aepnme

AGpasnniio-otpeantie

0,4—0,7 MM

Peaka Kpyrioro npokata JHaMer-
pom MM Ha 3aTOTOBKH He-
Goabioft AHHB

Peska CTAMbHBIX TNDYTKOB C BEICO-
Kofi TBEPAOCTBIO, NPOKATA H3 HMHCT-
DPYMeHTATBREX  cTAJeli 1 TBEPAHX
cinapos.  [IpAMensior aGpasnBHbe
kpyrn juamerpom  30—500 MM H
ToMmunofi 05—4 My m_aiMasmse
Kpyru jmamerpos  50—320 MM ®
rommuHofi  0,15—2 MM; CKOPOCTH
pesannst 50—80 m/c

Anonno-mMexamnueckie

9—11-fi KBaJHTETH

Pesxa npokara ¢ BHICOKOH TBep0-
cThio suaMerpon 200—250 wu. Hph
HPHMCHEHHI BMECTO HICKOB B Kaue-
CTBe HHCTpYMCHTA CTaabefi JEHTH
ToMmMEHOR  1—2 MM W IHPHHORK
1220 MM 1aH CTaapHO IPOBOIO-




[image: image31.jpg]Mpodomenue Taba. 3.12

OGopynosaiiie mmn
©noco8 pestn

TouHoeTs Pesrn

O6aacte npuMesenun

K1 AmaMeTpoM 2—25 MM MOXKHO
ocyliectBAsTH GUYPRYIO Pe3KY

Daetpoiickposie

0,5—2,0 MM

Peska Kpyr10ro mpokara K Tpy6 u3

(uepropas) CTAMBUBIX # TBEPAOCILIABHX  Ma-
0,03—0,2 Ao TEPHATOB HENPEPHBHO JBHIKYILHM-
(uncroBas) Csl 9/EKTPOJOM-TIPOBOJOKOA Ama-
Merpox 0,05—0,3 wx
VabTpassykosbie 0,1—0,5 mm Peska TBepaBix H XPYUKUX MaTepit-
708 (KepaMiKa, KBApI, KpeMHui,
crexo, repmanuil, deppurH, aimas,
pyOuH 1 1. 1.)
BDJIeKTPOHNO-TyyeBHe 0,01—0,05 Peska 1eGoJbUIIX 3arOTOBOK  H3
METAJI0B NPOBOHHKOBHX H  H30-
ISUHOHMEX MATEPHANOB
Caeroayuesse (aasep) | 0.01—0,05 Peaxa 1eGOMBIIEX 3rOTOBOK H3 J10-
GHx MaTepua/os
TaGanua 3.13. Mpaska (puxroBka) mpokara

OGopyxosatme 1 cnoco6
npaBkn

TouiocTh MPABRH B MM
Ha | M pauusl

OGnacts npumenernn

Baasyer
JlucronpasuibHbe 1—2 Jlucrosoii_npokat ot 3000
X10 10 300040 v

YraonpasusbHbe 1 Vraosoit npokar go Ne 20

Hpeccot

TOpH3ONTAILHO-THG0Y- Baaxu 1 msenieps 1o Ne60
HbE

Bepruxauo-ruGouise

Ipasiibusie (3 npucno- | Mecrias kpuusna | [IpyTit i 3aroTOBKH AHa-

COGJIeRHAX © IITaMmax)

npyrka xo 0,15

METpOM:
92530 sy (suuToBHe mpec-
ch);





[image: image32.jpg]T podosscetiue Taba. 3.13

OGopyxesanye u cnocob
npaKR

TourocTh MpaBKE B MM
Ha | M AR

O6aacts mpuvenenns

Ilia  oGpaGoranmux
| npyrxos 10 0,05

30—50 MM (mHeBMaTHYECKHE
npecch) ;

60—100" My (kpuBommmAHE,
GpuKUNOHIEE B peevHHe
npeccr);
150 aM # Godee (rmapas-
JmdecKie mpecch)

Ma:uuner
Tipasiiasno-pacram e

Ouens Tomkne amerst (toa-
ok 03—0,6 ) ® Ton-
Kasi MAKas mpoBOOKa

Poanxopmie npaiiabLe

0,5—0,9

TIpyrkn u sarotoskm  mua-
Merpo 210 200 Mm. Ckopocts
npaski 2—0,8 m/c

Kocoaakoshie

05—08

Tlpytkn u sarotoBk: ama-
MeTpom 210 160 Mt

Cranxu
TIpasiiauno-oTpesune

0,5—0,7

Tlpaska  orpeska mpokara
KDYIVIOTO, IIECTHIPAHHOTO H
KBaJPaTHOrO JaAMeTPOM
0,25—16 mM, nocrasasemo-
IO B MOTKax u Oyxrax. CKo-
pocts npasku 0,17—1 a/ec.
Jlmuna otpeska 0,16—9 u

Tpasiianio-kanGpo-
BOUHBIE

Ueproro npyrka 05—
0,8; TpenBapuTeapHO 00-
rovemnsoro 0,05—0,2

TlpaBka u KaanGpOBKa mpo-
Kara muamerpom 5—100 mm.
Ckopocrs  mpaskn  0,23—
1,3 m/c. Jlanna oGpabarsba-
eMBix npyTKoB 2—7 M. Tou-
HOCTh KaqHODOBKH MO JHa-
Merpy 0,03—0,05 my. [as
TOTYUCHAS  WHCTOH TOBEpX-

HOCTH TIPAMEHSIOT NOJAPOBA-
e

PeapGonaxarnse  (npo- | 0,06—0,1 Koporkne  nuimnapryeckne
KaTKA MEKAY IAa/KHMI 3arOTOBKH U3 HPOKATa
TUTANITKAMH)

Pyunas

Ha nawrax nocpescrsom | 2—3

Henpasrensie $opys npoKa-




5. КОНСТРУИРОВАНИЕ  ЗАГОТОВОК  ИЗ  СТАЛЬНОГО ГОРЯЧЕКАТАНОГО  ПРОКАТА  (образец выполнения расчетов)

   Пример 5.1.  Из стали 45 ГОСТ 1050-88 изготавливают вал массой 19,4 кг (рис.2)  в условиях серийного производства (Годовой объем выпуска  N =2000шт.)

Требуется:

1.Сконструировать заготовку из горячекатаного проката.

2.Определить технические требования на заготовку.

3.Определить массу и стоимость заготовки.

4.Определить КИМ.

5.Выполнить эскиз заготовки.

[image: image33.jpg]Ra 100

[5=45h10

Ra 775:
© N ° [sN N
Sl S s ]| 2 2 & 8
1 SSTER ¢
r ca (I 2d5°
B 4= 12000 pack
) 13- 2040
B 12360 h10
(1= 440410 ]

1 *Pasmepyl na crpabox
2 [Tpedenstsie omknonenus paswepod H12 h12

\/ Ra 50V




Решение:

1.  Выбираем в качестве заготовки горячекатаный стальной прокат по ГОСТ 2590-88 (таб.3.14 ).
Из проката будут нарезаны штучные заготовки диаметром d0  и длиной L0 .
2.  Для заданной детали целесообразно использовать прокат круглого сечения. Из имеющихся трех категорий точности проката выбираем обычную точность (В).

3.  Для определения диаметра заготовки необходимо определить технологический маршрут обработки поверхности с наибольшим диаметром  (рис. 1 ) –   Ø 90 h10.

     Используя данные таблицы 5 Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 1986. Страницы 180 – 181, определяем маршрут обработки этой поверхности:
  Переход 1 – точение черновое,
  Переход 2 –  точение чистовое.

4.  Диаметр проката определяется по формуле:
  
[image: image2.wmf],

0

2

0

Z

дет

d

d

+

=


где   d0 – диаметр проката, мм;
         2Z0  - общий припуск на обработку, мм.

  Общий припуск на обработку определяют по формуле:

[image: image3.wmf],

2

0

2

å

=

i

Z

Z


  где 2Zi – межоперационные припуски на переходы по технологическому процессу обработки поверхности, мм.

  В данном случае :


[image: image4.wmf],

2

2

1

2

0

2

Z

Z

Z

+

=


где  2Z1  - припуск на черновое точение, мм;

       2Z2  - припуск на чистовое точение, мм.
   Припуски на черновое и чистовое точение определяются по таблице 3.73  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.
     Z1 = 1,7мм, 
     Z2  = 0,3мм.


[image: image5.wmf]мм

Z

0

,

4

)

3

,

0

7

,

1

(

2

0

2

=

+

´

=



[image: image6.wmf]мм

d

94

4

90

0

=

+

=


   Т.к. длина вала достаточно большая по отношению к диаметру, то ,учитывая значительную длину заготовки, примем диаметр проката большим, чем получилось при расчетах, оставляя достаточный припуск на кривизну проката. Примем Ø 100.
5.   Сравним полученное значение с сортаментом проката (таб. 3,14) и выбираем сталь горячекатаную круглую обычной точности (В)  Ø 100 мм.
6.     Определяем длину штучной заготовки L0 по формуле:
    
[image: image7.wmf],

0

2

0

Z

дет

L

L

+

=

 
где   L0 – длина штучной заготовки, мм;
         2Z0  - общий припуск на обработку торцевых поверхностей, мм.

   Припуски на черновое и чистовое подрезание торцевых поверхностей определяются по таблицам 3.67 и 3.68  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.
     Z1 = 2,0мм, 
     Z2  = 1,2мм.


[image: image8.wmf]мм

Z

4

,

6

)

2

,

1

0

,

2

(

2

0

2

=

+

´

=



[image: image9.wmf]мм

L

492

4

,

491

4

,

6

485

0

»

=

+

=


7.     Определяем технические требования
·  на диаметр заготовки:  (таблица 3.14 ):
Ø100  +0,6-1,7 .  Допуск на диаметр проката – Т = 2,3мм.
               Шероховатость поверхности проката определяется по таблице 1 Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 1986. Страницы 180 – 181:

                          Rz = 200 мкм
· на торцевые поверхности. Для этого необходимо назначить метод разрезки проката (таблица 3 Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 1986. Страницы 180 – 181 или таблица 3.12  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.)

                Выбираем приводные ножовки -  квалитет точности 14, шероховатость торцевых поверхностей  Rz = 200 мкм

                       L0 = 492 h14 (-1,55 )
8. Масса штучной заготовки определяется по формуле:


[image: image10.wmf]),

(

1000

кг

заг

V

заг

m

g

´

=


где Vзаг   - объем заготовки по максимальным размерам, см3;

        γ -  удельный вес (плотность) материала заготовки, г/см3. (Для углеродистых сталей  γ = 7,85 г/см3 , для легированных - γ = 7,83 г/см3 .)

    Объем цилиндра определяют по формуле:

    
[image: image11.wmf]),

3

(

max

4

max

2

см

заг

L

заг

D

заг

V

´

´

=

p


  
[image: image12.wmf]),

3

(

3907

2

,

49

4

2

06

,

10

14

,

3

см

заг

V

=

´

´

=


  
[image: image13.wmf])

(

31

85

,

7

1000

3907

кг

заг

m

=

´

=


9. Коэффициент использования материала (Ким  ) определяется по формуле:
       
[image: image14.wmf],

заг

m

дет

m

им

К

=


          где   mдет – масса детали, кг;
              mзаг – масса заготовки, кг

    
[image: image15.wmf].

62

,

0

31

4

,

19

=

=

им

К


      10.     Определим вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь при получения заготовки из проката (отрезка ,зажим ,торцевая обрезка и т.д ), которые равны 15 % от массы заготовки.
     
[image: image16.wmf]),

(

100

100

кг

П

заг

m

G

+

´

=


где         G – вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь, кг;
                П – процент технологических потерь.


[image: image17.wmf]).

(

36

100

15

100

31

кг

G

=

+

´

=


11.       Определяем коэффициент использования материала (КИМ) с учетом технологических потерь:

[image: image18.wmf],

G

дет

m

КИМ

=



[image: image19.wmf].

53

,

0

36

4

,

19

=

=

КИМ


12. Определяем стоимость штучной заготовки по формуле:

[image: image20.wmf]),

(

1000

)

(

руб

отх

С

дет

m

G

G

мат

С

заг

C

´

-

-

´

=


где   Сзаг   – стоимость штучной заготовки, руб;
        См –  цена 1 кг материала проката, руб. (сталь 45 прокат 1 кг =23 руб.
                                                                             сталь 40Х  = 41 руб.);
       Сотх. – стоимость 1 тонны отходов, руб. (Сотх. = 1 т. отходов = 3000 руб.)

[image: image21.wmf])

(

778

8

,

49

828

3

6

,

16

828

1000

3000

)

4

,

19

36

(

36

23

руб

заг

C

=

-

=

´

-

=

´

-

-

´

=


13.       Все полученные результаты занесем в таблицу 1

Таблица 1 – Параметры заготовки из проката

	mдет , кг
	mзаг, кг
	G, кг
	Ким
	КИМ
	Сзаг, руб.

	19,4
	31
	36
	0,62
	0,53
	778


14.     Выполнить чертеж заготовки.  На чертеже заготовки показывается контур детали тонкими линиями, указываются допуски размеров и шероховатость поверхностей. 
[image: image34.jpg]o 2T

_
Rz 200

S
8
S ol
$a J
S| f—f—— | L
) <|\
49455





6. ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ №1 «РАСЧЕТ ЗАГОТОВКИ ИЗ  ПРОКАТА»
Задача 5.1.  Сконструировать исходную заготовку вала из горячекатаного проката стали 40Х ГОСТ 4543 – 71.

  Варианты  задания и эскиз детали приведены на рис. 4 и в таблице 2.
[image: image35.jpg]ar

\/Ra50)

Ra 10
Ra 125
/901225 R 2%
» Y i ] : = 3
! | {
%
L4 [3
[2
L7





[image: image36.jpg]Ne Iuawmerp, My Manna, uum
a-
pu-
awta| d dz ds | dy L Ly I Ly l Le
1 {5046 | 75411 |45m6 | 30/9 | 345k 11 {315A11 [ 115R11 | 85411
11 | 60e7 | 85cl1 | 55g6 | 5048 | 380A11 | 340A11 | 130A11 | 8011
111 | 40k6 | 65all |35m6 | 3049 | 245011 | 175A11 5R11| 75h11
IV | 70e8 | 95all| 65{7 | 5549 | 360A11 | 315411 | 13511 | 90A1L
V |35m6| 60411 | 30n6 | 25h8 | 240h11 | 215A11 | 75h11| 85A11
VI | 80m6 | 105411 | 7548 | 6548 | 315A11 | 290411 | 125411 | 110411
VII [45/s6 | 70all | 40k6 | 3548 [ 325411295411 [ 105/11 | 75411
VIIL| 7548 | 100411 | 70e8 | 60f9 | 320A11 | 28011 | 130A11 | 100A11
IX |55g8 | 80d11 5046 | 454937011 [330k11| 125011 | 80ALL
X |30n6 | 5511 25f7 | 209 | 270A11 | 200A11| 80ALL| 7041l





[image: image37.jpg]Ta6mma 3.14
arassii npoxcar 1o FOCT 259»—”, My

Jlonyckaembie
Dnamerp orknonennn | Honyck

+ &

Crams ropauexaTaHad nosbimerHoi Tousocru (B)

0,1 03 040
; 19 0,2 03 0,50
0,2 04 060
; 34; 35;36; 37;
; 46; 47; 48 0,2 06 080
0,2 09 1,10
; 78 0,3 1,0 1,30
0,4 12 1,60
0,5 15 200
125 0,6 1.8 240
135; 140; 150 0,6 20 260

Cranb ropaAvexaranan Kpyrnas obsiunoi Tounocry (B)
6,5 7; 8 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;

0,3 05 0,80

; 23; 24; 2! 0,4 0,5 i

28; 29; 30; 81; 32; 33; 34; 35;

; 40; 42; 44; 48 0,4 075 1,15
; 58 0,4 10 1,40

; 72; 75; 78 0,5 11" )
0,5 1,3 1,80
0,6 17 . 380

125; 130; 140; 150 08 20 28




Таблицы  Справочник технолога-машиностроителя.Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 1986. Страницы 180 – 181. 
[image: image38.jpg]2. Kavecrso mnomepxmoctw  (MkM) nonepesHo-
BHHTOBOIO MPOKATA

Rz nipu TowHOCTH
poKa T

[mamerp mpokata, MM h

nowsmeit- | HOpyate-

noi noit

Jlo 10 63 100 | 100
Co. 10» 18 100 200 | 180
»  18» 30 160 320 | 300
» 305 50 320 500 | 500
»  50» 80 500 800 | 800
» 805 120 800 | 1250 |1200
120 » 180 leso 1600 2000

Npuseuanne Kaeerno nopepxsocrn mome-
DEUHO-BINTOBOTO NPOKATA YKATANO HOCTE TePMHIECKOl
OBpAGOTKH (HOPMATH3AI I YyYIENHS)




[image: image39.jpg]3aroToBkn W3 mpoxara

1. Kavuecrso momepxmocTm (wkM) coproBoro

npowara
Townocts npoxaTkn

st | ecoran | "IN s
Rz | h |Rz| h |Rz| h

Jo 30 63| 50(*801100{125|150
Cp. 30 o 80 100 75125 (150 {160 {250
» 80 » 180 125 100 | 160 | 200 | 200 | 300
» 180 » 250 200 | 200 | 250 | 300 | 320 | 400





[image: image40.jpg]4. Kpuswna npoduas copromoro mpokata, Mk
ua 1 mm

[ mma npoxara, s

Xapakrepucriza [
nporara 7o 120-{180—315 {400~
120 | 180 [ 315 | 400 [ 500

Bes npasku mpn Tos-
HoCTH_npoKaTKi:

obrarioii 05(10[15(20(25
TIOBRIIEHHOM 0204060810
BHICOKOH 01102030405





Таблицы  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.
[image: image41.jpg]Hpodasocenue maéi. 4

Juavierp npokata

Xapaxrepuciuxa
upokata o |30 |50 80— 120
30 | 50 | 80 | 120 | 180

Bes mpasku nocie 3a-
Kann:

B newax

TBY

Tocie npaski 1a 1pec-
cax.

Tipumeuanne, Y [ONCPEIHO-BUITOROIO 1PO-
KATA UPM 1OBHINCHHON TOMHOCTH HPOKATKH Ay
=2 MKkM Ba | MM umub, a npn  oBwwHOl
TouHoCTH Ay =4 MKM Ha | mm.





[image: image42.jpg]3. ToWNOCTL W KEUECTBO NOREPXNOCTH mHOCAE
OTPEIKH COPTOBOIO MPOKATA

~ Kaa-

Citoco6 otpeskn aner | Re+he vxm
Ha noxumiax ! 17 300
TMpno/umivm woxosKa- | 14 200
MU, JWCKOBBIMH (pe:
M HA (pe3epHLIX Cran-
Kax
Orpesmbin pesnans ma | 13 200
TOKAPHLIX CTAIIKAX
Otpy6ka na npeccax! | 17

U Tlpn oTpeie ma moXwMuAX W OTpyOKe i
Npeceax MOAYACTCH BMATHIA B HANDARICHAH, HEP-
TCHUIKYAAPHOM K TOBEPRHOCTH CPEM., JOCTATAIOMAS
02D, u croc mO Topuy o 3. KoTopHE He-
OBXOIIMO VHITHBATE M TOCIEAYIONICH o0OpaGoTKe
30TOTOROK KaK MO TOPIly. TAK U N0 JMAMETY





[image: image43.jpg]5. ToAMOCT W KAYECTBO TOBEPXHOCTH 3ATOTOBOK W3 MPOKATA NOCIE MEXAWNWECKOH 00PAGOTIM

Cnoco oGpaborkn Mepexon Kpaamrer! Rz, MM | B Mks
Odpatiomia napysenix nosepxuocmeis
OGrauuBanme pe3liaMyu NpoKaTa 1OBBICHNON | OGmmpka 14 125 120
# OGHIMHOA TOYHOCTH NPOKATKR
Yeprosoe 12 63 60
Yycropoe u on-| 1011 | 32-20 30
HOKpATHOE
Tonkoe 7-9  |63-32 -
Hlmuposanue B ueirrpax upokara oGwrnoit | Uepnooe 89 10 20
TOWHOCTH HPOKATKH
2 Unctosoe u or-| 7-8 63 12
HOKpaTHOE
Becuentponoe mdonanne npokara nosk- | Torxoe 5-6
IEHHOM ¥ BHICOKOJ TOHOCTH NPOKATKM
Opaiomica mopyossix nosepxuomeit
Tlofpesariie pesuoM Ha Tokapibix crankax | Yepiosoc 12 50 50
Uncronoe 1 32 30
mchor wa kpyro- W Topueumdo- | Omokparioe 6 510 &

BaJBHBIX CTAHKAX





[image: image44.jpg]TaGanua 367. Mpunyck wa uephonyio 06paGoTKy TOPHOB (B MM)

]
Auauerp opadamusacuot it M Buauerp ofpadatusacuon ToRtsen
|
Ilo 20 1,0 {Ce. 75 xo 125 2,0
Cb. 20 70 30 135 >'125 > 150 2,0
> 30> 45 1.5 » 150 2'5
> 455 75 1.5




[image: image45.jpg]I

~H<
<





[image: image46.jpg]O6mas anmna o6paGatspaemolt Aeramn

T
8 . 18 . 12( 3 3
faery st B RS Fo 20 | 5o dm | =%
Tpanyex
Yucrosasn nodpeska

Jlo 30 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1.2
Cb. 30 n0 50 0,5 0,6 0.7 08 1.0 1.2
> 50 5 120 0,6 07 0.8 1,0 L2 1,3
» 120 » 260 0,7 09 1,0 1.0 1.2 1.4
> 260 08 0,9 1,0 12 1,4 1,5
JHonyck ua

ARy -0,2 [-0,3 [—04 |-05 |—06 |—o08

Il augposanue

Ilo 30 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6
Cg. 30 10 50 03 0.3 0.4 0.4 05 06
> 50 » jn0 120 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0.6
> 120 » 260 0.4 04 0,5 05 0,6 07
> 260 0.4 05 0,5 0.6 0,7 0.7
JHonyck na

sy —0,12 | —0,17 | -0,23 | =03 [ —0,4 | 0,5

Mpnuenanns:
1. Tlpw o6paGorke nazon ¢ yerynaum mpumyck Gpats ma xamamft yorym omxembo, mcxoms
¥3 ero gmanerpa d 1 obmel aauni Bama L.

2. Jlomyeki ycranapanpath na usMepsewuil pasmep: I+a u L+2a.




[image: image47.jpg]



[image: image48.jpg]1| 414 | 1,15 | 18 | 2546
ol D e 19 | 26,87
3 | 4242 | 3465 | 20 | 28,28
4 | 5656 | 462 | 21 | 29,70
5" |"7i071. | ei7s | 22" sH
6 | 848 | 6oz | 237 32,58
7 | 990 | 8o | 24 | 33704
8 j

9

14 | 1980 | 1617 | 31 | 4384
15|29 |13 | 2| 525
16 | 22063 | 18048 | 33 | 46,66
17 2404 [1964 | 34 | 48,08

Mprsmenanne Ecan TpeOYCTCH OKPYTACHHE KPOMOK, NPHBEACHHSC BONHUHAM AOMKHb:
GhiTh HECKOAKO yMEHbIICHEL.




[image: image49.jpg]Ta6anua 3.73. Tpunyckn na mexanuyeckyio 00paboTky Bajaon
(HapyXHbi€ TIOBEPXHOCTH BPAUIEHH:)

Pasmepu B MM

TIpunyck ma Auaverp npu AAMEe Baia

Hoair- Cnoco6 o6paborku ~
R TOBEPXHOCTH cp. 120(ca. 260| cB. 500 | cB. 800 = cn. 1250
anayerp a0 ‘2‘0'}10 260 |10 500| Ao 800 | 10 1250 | a0 2000
i
Touente npoxaTa NOGLUUEHHON TOYHOCTU
Jlo30 Uepriosoe 1 o,mummuel o = < = =

Uncrosoe

Touxoe

TH (| R = = =
0,25 | 0,3 =
0,257 = =
0,12 | 0,15 -

0,12





[image: image50.jpg]Mpodoracenue raba. 3.73

T TIpinycx na_uuaxetp upw Anane sana

XHowex. Croco6 opadorkn
Sawizp MoBEpXHOCTH o 120[C® 120[cn. 260 cn. 500 | cs. 800 | ca. 1250

0 260 10 500 xo 800 | zo 1250 | xo 2000

Cs. 30 | Uepnosoe u omiokparuoe | 1,2 | 1,5 |22 L e
#1080 e ! i =
Yucrosoe 0,3 10,3 [0,35 > = =

0,25 (0,25 | — ¥ £e =

Tonkoe 0,15 0,16 [ 0,20 | — v ch

0. 121[Fopaiis i 7 gt

Ce. 50 |Ueprosoe n ommoxparioe | 1,5 | 1,7 2,3 Fl —_ o
no 80 LT | 1,5 | 2,1 - o =
Uncrosoe 025103 [0,3 | 0,4 2 =

0,20 10,25 | 0,3 22 22 =

Tonkoe 0,144 0,15 [ 0,17 | 0,23 = =

0,12 [ 0,13 | 0,16 - - o

Co. 80 |Uepuosoe u ommoxparnoe | 1,6 | 1,7 2,0 | 2.5 | a3 =
a0 120 12 (13 |1,7 |23 E £

Ynicrosoe 0.254.0.3" 0,8 |} 0:3 || oias M

0,25 0,25 (0,3 | 0,3 = =

Tonkoe 0,14 0,15 (0,16 | 0,17 | 020 | —
0,13 0,13 0,15 | 0,17 | " =

Touenue npokara obsiutod TouroCTU

Tlo 30 |Ueprosoe # ommokpatnoe | 1,3 [ 1,7 | — = = =

T T = = 7
Tloayuncrosoe 0,45 | 0,50 | — o it L
(VT3] B 2 S o a:
ncrosoe 0,25 (0,25 | — 2 a =
0 2 e = = a
Toukoe 0,13 /0,15 | — iy = o

Rt} S e = — —





[image: image51.jpg]Hpodoasicenue Taba. 8.73

TIpHyck Ha Awawerp UpH /Il Bada
Haies Croco6 o6paGoTii
HaIBRER HOBEPXHOCTH cn. 120|cp. 260 co. 500 | cm. 800 | ca. 1250
muameTp 20 12036 260 [z0 500| mo 800 | a0 1230 | mo 2000
Cp. 30 |Yepnooe n ommoxparsoe | 1,3 | 1,6 | 2,2 — = =
a0 50 AT T B2 s = =
Toayuncrosoe 0,450,451 0,50 | — = o
0,45 (0,45 | — — — —
Yucrosoe 0,25 | 0,25 | 0,30 — — —_
0,20 10,25 | — — - —
Tonxoe 0,13]0,14]0,16 | — = =
0,12 | 0,13 — = i =
Cb. 50 |Ueprosoe n ommokparnoe | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,1 = =
z0 80 LT 21 = = =
oayuncrosoe 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 - —
0,45 | 0,45 | 0,50 |  — = =
Yieronoe 0,250,301 0,30 | 0,35 | — -
0,20 [ 0,25 | 0,30 — -
Tomxoe 0,13 0,14 0,18| 0,20 | — —
0,1210,13]0,16 | — — -
Cs. 80 |Yepnosoe u ommoxpatnoe | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 =
Z0.120 T R o D el T = e
Toayuncrosoe 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 -
0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | — ot
Uneronoe 0,25 0,25 (0,30 | 0,30 | 0,35 —
0,25 0,25 0,25 0,30 | — —
Torkoe 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 —
0,120,183 [ 0,14 | 0,17 = —
Ca. 120 |Yeprosoe n ommoxparmoe | 2,0 (2,1 (2,3 | 2,7 | 3,5 4,8
e 180 tailiel18 | 23 | 58 iz
Tlonyurcrosoe 0,50 { 0,50 [ 0,50 | 0,50 | 0,60 0,65
0,45 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 —
UncroBoe 0,30 | 0,30 (0,30} 0,30 [ 0,35 0,40
0,25 | 0,25 0,25 | 0,30 | 0,30 =
Toukoe 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,27
0,13]0,13|0,15| 0,17 | 0,20 =





[image: image52.jpg]Ipodoascenue 1aba. 3.78

Hom-

Cnoco6 o6paborkn

Ilpunyck na jmaserp npu amme saxa

i 251
gy PRI T o 120[5% 35015 B00| 55 800 | ke 1380 | e 3000
Cs. 180 |Yepnosoe n ommoxparmoe | 2,3 [ 2,4 | 2,6 | 2,9 3,6 5,0
AoL00 1% 11,5, ;8| 240 s aul 2

Toayancrosoe 0,50 [ 0,50 [ 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65
0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,65
Uncronoe 0,30 [ 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40
0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40
Tomroe 0,17 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,27
0,13 0,14 [ 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,26
ToueHue WIaNROBAHHbLX 3420TOBOK
Tlo 18 |Uepnonoe u opnoxparmoe | 1,5 | 1,9 | — =t = 5
TR PR DT =
UncroBoe 0,25 10,30 |_— = . ot
1Y) o e e 2 = =
Tonkoe 014 015 | — | — - -
(i} (A e e = = =
Cp. 18 [Uepnosoe u ommokparnoe | 1,6 | 2,0 | 2,8 | — = =
080 L5 (18| — | — = -
icronoe 0,25 0,30 [ 0,30 [ — = -
1258 R =z £3
Tonroe 0,14 (0,15 | 0,16 | — - -
0,14 | 0,14 | — = = =
Cp. 30 |Uepiosoe u omwoxparuoe | 1,8 | 2,3 |3,0 [ 3,5 £ =
10 50 :
Ti7e| @0 2T e = =
Hnerosoe 0,30 | 0,30 (0,30 [ 0,85 | — e
0,25 | 0,30 0,30 |  — T =
Tonroe 0,15 0,16 | 0,19 | 0,21 | — =
0,15 (0,15 | 0,17 | — = —





[image: image53.jpg]Ipodoswenue rasa. 3.73

Ilpunyck Ha AHAMETP NPH JJAHHE Baja
u:;i‘(‘(::ﬁ Coco6 o6paGorkn ) o o B
ca.. 130]en. 5. 500 cn. )
nuaverp g 70 12050 280 |56 500| cp. 80| £01250| o 2000
Ca. 50 |Ueprosoe u omwokparioe | 2,2 | 2,9 3,4 | 42 | 5,0 =
20780 2,0 |26 |29 | 36 = =
Unerosoe 0,30 [ 0,30 (0,35 | 0,40 | 0,45 | —
0,30 | 0,30 | 0,80 | 0,35 |  — =
Tonxoe 0,16 [ 0,18 [ 0,20 | 0,22 | 026 | —
0,16 | 0,17 [ 0,18 | 0,20 | — =
Cs. 80 |Ueposoe u oamoxparmoe | 2,6 (3,3 (4,3 | 52 | 6,3 | 82
0120 2.3 |30 38 | 45 | 52 -
Uncronoe 0,30 [ 0,30 [ 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60
0,30 | 0,30 [ 0,35 | 0,40 | 0,45 | —
Tonxoe 0,17 0,19 /0,23 | 0,2% | 0,30 | 0,38
0,17 [ 0,18 [ 0,21 | 0,24 | 0,26 | —
Ca. 120 [Uepronoe u oxwoxparmoe | 3,2 | 4,6 | 5,0 | 6,2 | 7,5 o
.15 98 4z |45 | 55 |81 -
Unerosoe 0,35 | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | —
0,30 | 0,30 (0,40 | 0,45 | 0,35 | —
Tomkoe 0,20(0,2¢10,25| 0,30 | 0,35 | —
0,20 0,22 [0,23| 0,27 | 0,82 [ —
Ll rugposanue 30201080%
0 80  |Mpeasapureasioe  mocie
TepMoo0patoTk 03060 — | - o =
Mpexsapureasioe  nocie
uHCTORORO. TONCHHS 1 s (Y o R B 2
Uncrosoe  mocae mpesa-
pureastoro  wamdosanus | 0,06 [ 0,06 | — | — 4 =





[image: image54.jpg]Ipodoasene 1a6a. 8.78

Tipunyck na nuawerp mpn paume sasa

How- Cioco6_oGpatorn
naabisl noBepXHOCTH cb. 120f cp. 260 cm. 500| 0 800 | e, 1250
RHAMETP #0120 7o' 260] o 500| xo 800 xo 1250‘ 1o 2000
Ce. 30 |(IIpeasapureastoe  mocite
20 50  |repmooSpaborki 0,25 0,50 | 0,85 | — - -
IlpeaBaputeabnoe  nocae
WICTOBOFO TOUeHIs 0,10 0,10 [ 0,10 | — — —
Uncrosoe nocie npeisa-
puTeabiioro uwosamas | 0,06 | 0,06 | 0,06 | — - -
Cs. 50 |TIpexpapuremsioe  nocae
20 80 | TepmooSpatoTn 0,2510,40|075| 1,20 | — -
Tpesapurenbioe  nocie
UHCTOBOIO TOUEHHS 0,10 | 0,10 [ 0,10 | 0,10 - =
Unerosoe mocdie mpexsa-
puteabioro mangosams | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | — —
Cs. 80 |[pexsapurensuoe  nmocie
10 120 | repmooGpaGorki 0,20 | 0,35 | 0,65 | 1,00 -
Mpeasaputeasuoe  nocae
WHCTOBOTO TOMCHIS 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 %
Uncrosoe mocie mpexsa-
puTenboro wmposanss | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 —
Cs. 120 |TIpexsapureasnoe  mocie
Ro 180 |repmooGpaborkn 0,17 | 0,30 | 0,55 | 0,85 1,30 2,10
Mpeapaprrensioe  nocae
WIHCTOBOr0 TovemHs 0,10 [ 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10
Uncrosoe mocae mpeisa-
puteasnoro waadosanns | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 [ 0,06

Npumenanns

1. TIpHIYCKN UPH TOUeUNN B WHCAHTGNe YKA3ANM NPH YCTAHODKE S4TOTOBKE B HeHTDAX, B
ananenarene — b marpoie.

2. EcAH peaMuniia npHNycKa npH WMQOBAHHE He MOXeET OHTb CHATA $a ONMH HPOXOX, TO
70% ero yaaasior ma nepso ¥ 30% Ha BTOPOM NMPOXOjiax.

3. Bemmumiist DPANYCKOB Ha 0GDAGOTKY KOWMTECKIX TOBEPXHOCTel NPHHEMAT Te Xe, 94TO
H Ha 0GAGOTKY IMAKIADHYECKNX, YCTAHABINBAR UX 110 HAHGONBIEMY IHANETDY.




[image: image55.jpg]THOROBONEIT KONTYD
06anpOuNEL KOUTYD
= unctozofi KONTYP





[image: image56.jpg]HCTOBOM KOHTYP

D
s |ge| e oo | Doz
sg2|8gi88|88(88| 85| g8 | &2 sg £8 1 nyex
Hauna sana L ] R L e ) By 4B i s e O
53|8%|8%| 95|45 52| 62| 45| 53 | 48
Tlpunyck <a»
o 1000 8| 8 S0 W) e CE Y S o
Ca. 1000 10 2000 12 [ 10 (M T R A S I [ 1
> 2000 > 3000 15 | 12 101100 8 L 8 | | — | caod e
> 3000 » 4000 20 | 18 T L U e g A AT R Lo o8
> 4000 » 5000 22 | 20 I i o e S R | e
> 5000 » 6000 22| 20 180150 191 30 12 8 I8 ] sl 1n
> 6000 > 7000 25 | 22 2018|1512 (10| 8| 8| 10
> 7000 > 8000 2 | 22 21815112 110]|10| 8| 10
> 8000 » 9000 28| 25 221815121010 12
> 9000 » 10000 30 | 28 P N T MR G R i
» 10000 > 20000 35 | 30 25|22] 20 | 18 LAH i) 5

Tpumeuanns
1. TaGnuna peficTHTeNbNA AJNA meradedi ¢ TBepRocTbio a0 HB=321.
2 Dy+Dyt ... +Dinjn— cpemsee snauenne ANaNeTPs, n— wiCAO YCTYOB Bada.
3. Top Crapeiiie MpHNYCK nasnawaercss c' yueTom Kosddmmmenta 0,5. ITpHNYCK Ha TOPmM
M3 KOBOWHBIX NPHIYCKOB.




[image: image57.jpg]TaGanua 377, TIpANYCKH AR CHATAS UEMEHTAUHORKOTO
caos (B mm)

TayGuHA HEMEeNTAUHOWHOro CJOf TIpRuyck Ha CTOPOHY
Or 04 70 06 1,0
Cr. 06 10 08 1.3
> 085 11 15
> Ll> 14 2,0
> 14> 18 2)5




[image: image58.jpg]TaGanma 376. Tpunyckn Wa AMameTp Basos oA oGhemyio sakaaky u TBY

(5 mMm)
Hanwa vanon
A0 500 | 501— | 1001— | 1501— | 2001— | 2501— | 3001— | 3501—
HAnaverp panos 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Tiprnyck ma AuaMerp

Or 100 20 180 0.50- [:0j80-L0, 20 SEeil et Ce R
> 1815 280 0.5 [o0l65|0:75| 08509 — | — [ —
> 281 » 380 0,60 |0:70 [ 080|090 [ 1,0 [1,1 | — | —
> 881 > 500 0,65 | 0,75 (085 | 0095 [ 1,10 | 120 | 1,30 | —
> 501 » 650 0,70 | 080|090 | 1,0 | 1,15 125 | 1,40 | 1,50
> 651 » 800 — 090 | 1700 | 1,10 | 120 | 1,30 [ 1,40 | 1,50
> 801 » 1000 — | 1,00 | 1500 | 1710 | 1,20 [ 1030 | 1,40 | 1,50
> 1001 » 1200 — | Z {120 1.30 1,35 1,40 [ 1,45 | 2,00
> 1201 » 1500 — | = |140| 1;40 | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 2,00

Mpusmesanns:

) TaGmina seflcthitensa xas BaioD, WMWK HOUYCK a3 AMIMETP O UCPIENY He Me-
Hee L5 .

2. [IpHOyCcK HasHauaeTcss OT BEPXHEro NPEena JONYCKA.
3. IllepoxoBaTOCTh HOBEPXUOCTH Ba0B — 3,2 MKM.




[image: image59.jpg]TaGauua 378. Onepaunuonnuble npunycku na GecuenTpoBoe wWaAH(OBaHHE BAJOB
noce UMCTOROTO OGTauMBaHMS (B MM)

OnepaiHouisie NPHIYCKN DK AMuHe maia

Juaserp pana

20,100 | cB. 100 5o 250 | cB. 250 mo 500 | cm. 500 xo 1000

Il augposanue coipoix 6a108

Or 610 10 1 0,25 0,3 h e 25
Ca. 10 0 18 0.3 0,35 L Y
> 185 30 035 004 0,45 =
> 30 50 0.4 0,45 0.5 0,55
> 50 » 80 0,45 05 055 0,6
> 80 » 120 0.5 0,55 0.6 0,65
> 120 » 180 0,55 0,6 0,65 07




[image: image60.jpg]Ilpodo.sketie ada. 3.78

Oncpansonnsle MPHIYCKH NMPH JUIANC Bada

Jlmanerp pama
cs. 250 20 500 | cn. 500 xo 1000

z0 100 | cs. 100 no 250

Il auposanue saxanennslx 6ai08

or 6 g0 10 0,3 0,35 2 -
Ca. 10 10 18 0,35 04 = =
> 18> 30 04 045 0,5 <
> 30> 50 0,45 05 0155 0,6
> 50> 80 0,5 055 0.6 0,65
> 80 » 120 055 0.6 0,65 0,7
> 120 » 180 0,6 0,65 0.7 0,75





[image: image61.jpg]TaGaunwua 3.79. Mpunycku Ha 06paGoTKy oTBepCTHS
A. Mpunycru 0as 5a20T060K, NOAYHeHRbLE AUTbEN UAL WTAMNOBKOM

TIpENycK Ha AHaMeTp ANS WHTEpBaia
ZEAMETPOB, M

Bux oGpaGorkn oTBepcrHs

i 2 80 | co. 80 no 120 [on. 120 o 180 5 360
Yeprosoe pacraunBanue
MM SCHKCPOBaHHE OTH-
BOK H3:
ceporo uyryna 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
KOBKOBOTO WyTyHa 29 3.0 35 4,0 4,5
Gponst 2,5 3.0 3,5 4,0 4,5
TOPSINeITAMIOBAN b
3ar0TOBOK 1,6 2,5 2,5 3,5 4,0
34TOTOBOK TMOCE CBO-
Goarofi KoBKI 3,0 3,0 3,0 3,5 5.5

Uncrosoe pacrayuBanie
N 3eHKEpOBANHE TOCTe:
crepaenus 1,5 1,7 £ 2 e
4epHoBOro  pacraui-
BaHUSL HAW 3EAKepo-

Banms 1 1,3 1,6 1,8 2,0
Passeprananne nocie:

senKepoBanms 0,45 | 0,55 0,65 = -

YHETOBOTO  pacTauu-

Bamns 0,40 | 0,45 0,55 = -

Illimposanne  Hesaka-
JIEHHHX  3arOTOBOK IIPH
Anure 06paGoTKH, MM:

ot 100 20 200 0,35 0,35 0,40 0,45 0,50
ca. 200 1o 300 & 0,40 0,50 0,50 055
Illangosanne 3aKazen-
X Sarotonos mpn -
e GOTKI o
$or 50 nc 100 0,35 0,40 0,60 0,60 0,65
cn. 100> 200 0,35 0740 0,65 0,65 070
> 200 » 300 t 0,50 0.70 0 0.75

Tpnweuanne Tpanycks ma wepnosyio 06paGoTKy namel Ges yuera JedeKTHOro cios.




[image: image62.jpg]Mpodoasetie raba. 3.79

b. [Ipunycku das 3a20T080K U3 npokara

TIpHUYCK HA AHAMETp jNs WHTEpBaia
AHEMETPOB, M

Bin o6paGorkn ormepeTa
or 10| cs. 18| cb. 30 | cs 50| cn 80| cs 120| ce. 180
R0 18| 50 30 2050 | x080 | xo 120| o 180( xo 260
Pasneprunanie:
nepronoe 0,16 0,20 0,24 |0,27 | 0,30 | — 24
wncToBOE 0,04 0,05 | 006 | 0,08 o1 | H
Pacraunpanue noj ui-
0BanHe NpH AJHAE 00pa-
OTKH, MM:
zo 50 0,30 0,30 | 0,40 |0,40 | 0,5 | 0,60 | 0,60
c8. 50 z0 100 0,30 [ 0040 | 0740 | 0,40 | 0,50 | 0.60 | 0,60
cB. 100 zo 300 - L 4 0,40 | 0,40 0,50 0,60 0,70
cB. 300 z0 500 - - - - 0,60 0,60 0,70
Ulaupobanne no  Tep-
MHEUECKoil 06paboTKH 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 0,50 0,50 —
Hlmosanse  mocie
TepMuuecKoii 06paGoTKH:
uepHOBOe 0,20/0,20| 0,20 0,30 | 0,30 | 0,30 | —
unCTOBOE 0,10 [ 0,10 | 010 | 01 0,20 0620190, | -—
Tlputapka 0/01 | 0j01 | 0jot | 0015 | 0,02 g2 |




[image: image63.jpg]IMpodoascenue raba. 3.79

B. Hpunycku na duamerp nod Torkoe (aAMasHoe) pacrawuganue

Tlpunyck Ha AHAMeTP MPH AHaMeTpe
e orseper, wu
ke 0O6paorka
no 30 cB. 30 cs. 50 cB. 80 eB. 120
no 50 no 80 no 120 no 180
|
Amoymnmii Yeproas g2l 58 0,4 0,4 0,5
ricrosas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ba6out Yeprosas 03 | 04 0,5 0,5 0,6
Uncrosas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bpomsa u uyry |Ueponas 02 0.3~ 0,3 0,3 0,4
Yncrosas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Crams Yepriopas 02 | 02 0,2 0,3 0,3
Uncrosas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1





[image: image64.jpg]TaGanna 3.8]. Pasmepsl MHCTPYMEHTOB M JIMAMETPH OTBEPCTHI
nocje pacrauusannsi npu o6paGorke oTBepcTHI N0 Keaauteram 7—9
B CIUIOWIHOM MaTephaie

Tuaverp, ws
Cepaa Passepricn s or-
sacxoro ctms moc- | Gem- | AlA oTmep-
oracperas, tro | 2ro |7 pacta:| kepa [ cTEA Kpa-
Sanit 9(H9) Toon | smeronon
3 2,9 = 2 -2 3 E .

4 3,9 — — = 4 — 4
5 4,8 — - & 5 = 5
6 5,8 — — - 6 — 6
8 7,8 — — - 8 7,96 8
10 9,8 — - - 10 9,96 10
12 11,0 — - 11,85 12 11,95 12
13 12,0 o = 12,85 13 12,95 13
14 1370 — — | 1385 14 13,95 14
15 140 - — | 1485 15 14,95 15
16 15,0 L — | 1585 16 15,95 16
18 17,0 £ — | 17.85 13 17,94 18
20 1870 — 19,8 | 1978 20 19,94 20
22 20,0 . 21,8 | 218 22 21,94 22
24 220 & 23,8 | 23,8 24 23,94 24
25 23,0 & 24,8 | 24,8 25 24,91 25
26 2470 = 25,8 | 25:8 26 925,94 26
28 26,0 Z 27,8 | 27,8 28 27,94 28
30 18,0 | 28,0 28,8 | 29,8 30 29,93 30
32 20,0 | 30,0 31,7 | 3175 32 31,93 32
35 20,0 | 330 34,7 | 34,75 35 34,93 35
33 25,0 | 36,0 37,7 | 87,75 38 37,93 38
40 25,0 | 38,0 39,7 | 39,75 40 39,93 40
42 25,0 | 40,0 41,7 | 4175 42 41,93 42
45 25,0 | 4370 4.7 | 44775 45 44,93 45
48 25,0 [ 46,0 47,7 | 47,75 48 47,93 43
50 25,0 | 48,0 49,7 | 49,75 50 49,93 50

Mpumeuwanns:

I B cayuac mpuMecnus OANOR DASBEDTEM A Hee PACHPOCTDANSETCS CYMMADHBE MpHIYCE
A8 HEDHOBGH H WHCTOBOR pasBepTkH, ykasamnmii n TaGmme.

2. TIpn obpaGortke oTsepermil AWGMETPOM Zo 15 MM B TYryHe SeHKp HCHONDOBATH LC Cile-

ayer,
3. PacTauipaNuC PeSHOM BMECTO SENKEDOBAHHS MOJKIO MDOMSBORHTS, HANPHMEp, NPH HCOG-
XORMMOCTH BHTPABHTH NOMONEHHE OCH 00PAGATHBACMOTO OTBEPCTHS.




[image: image65.jpg]TaGanma 3.82. Pasmepbl HHCTPYMEHTOR M JHAMETPH OTBEPCTHIt
miocae PACTauMBAHUS NPH 00paGOTKE NPOINTHX HAH OTIHTHIX OTBEPCTHI
1o keagureram 7—9

Houmaaugn e Fss Herp| pusscomen, fxx.
Matumaooro | aepmosor | | Momvex Hit 2y
ormepeTA, i (e .
1-r0 2-r0 g i -1
30 - 28,0 | 2,7 | 40,14 29,03 30
32 o ETO T A 31,93 32
35 TS 330 | 317 | Fo17 34,03 35
33 - 366 | 377 | 4017 37,93 38
10 - 380 | 307 | +017 39'03 10




[image: image66.jpg]Hpodoasenue Ta6a. 3.82

Jlnamerp oTBEpCTHS mOCTe lmaseTp paspepTXH, MM
Dacrauupanus, MM
Howmmammal | S
e mamnenoto | .nopuosoto | | Honyex 111 e
ThepeTiA, M ! .
i AR e
42 = 10,0 +0,17 41,93 42
13 2 43,0 4017 44,93 45
48 o 46,0 +017 47,93 48
50 45 48,0 +0.17 49,93 50
52 47 50,0 +0,20 51,92 52
55 51 53,0 40,20 54,92 55
54 56,0 40,20 57,92 58
60 56 58,0 40,20 59,92 60
62 58 60,0 40,20 61,92 62
65 61 63.0 0 64,92 65
68 64 66,0 0,20 67.90 68
70 66 68,0 40, 69,90 70
72 68 700 0,20 71,90 72
75 71 73,0 0720 74790 75
78 74 76,0 +0,20 77,90 78
80 75 78,0 0,20 79,90 80
82 7 80,0 40,23 8185 82
85 80 83,0 4023 84185 85
88 83 86,0 40723 87.85 88
90 85 880 +023 80'85 90
92 87 90,0 0,23 91’85 92
95 90 93,0 40,23 94.85 9%
98 93 96,0 4023 97,85 98
100 95 0 40,23 99,83 1oo
105 100 103,0 40,23 104,8 105
110 105 108,0 40,23 109,8 110
115 110 113,0 4023 1148 115
120 115 1180 0,23 1198 20
125 120 123,0 40,26 124.8 125
130 125 1280 026 129’8 130
135 130 133.0 40,26 134,8 135
140 135 1380 40,26 1398 140
145 140 143,0 +0,26 14,8 145
150 145 1480 40,26 149.8 150
155 150 153,0 40,26 154,8 155
160 155 158.0 0,26 1598 160
165 160 163.0 10,26 164,8 165
170 165 168.0 40,26 169,8 170
175 170 | 17300 10,26 174.8 175
180 175 178,0 40726 1798 180
185 180 183.0 +0, 1848 185
190 185 1880 40130 189’8 190
195 190 193,0 +0,30 194.8 195
200 194 197.5 0,30 1998 200
TipuMeuanus
1. Tlpn o6paGoTke orsepcTHit xmaverpom 50 MM ® Golblie B CIJOWNOM Marephaie

Yer NDHMCHSTS NPEABAPUTCALIOE CHEDAGHHC; ANANETP CBCPIA MCOOXOMHMO BHOMpath mO
rpade_«l-¢ uepuonoe pacTaumpamics ¢ OKDYLIEHHEM X0 GMMKaillICro MEHBUICTO paswepa, Kpar-
HOTQ 5; NpI CBENCHHH ABYMsl CBEDAANH HANCTD NEPBOTO CBepAa NOMKeH Ghrrh 30 Aot

2B cayuae HCmOAB3OBANHA OXROR Pa3BepTKM Na Hee Geperen cymMapnmil mpEUYCK Aaf
uepnoBOl H THCTOBOf Pa3BEPTOK.




[image: image67.jpg]TaGanna 3.86.

OnepaluORHBie NPUNYCKH NPH MPOTSATHBAKWH OTBEPCTHH (B MM)

Pasnept npoTATHBaEMOrO

T
PasMepsl_mpoTATHBACMOrO
orBepcTHS

otsepera TipFeE Mpunycr
ua ana Wa -
etp oo
Tauna L Iuaverp D Jamna L Imaverp D
6--50 (Ot 10 no 18 | 0,2—0,5(4—3D Ca. 80 xo 120 1,0
6120 | Ca. 18 w0 30 | 0,3—0.6/3. 120 > 180 12
11—180 |5 305 50 |04—07l2 » 180 > 260 14
30180 | > 50> 80 |0,6—08|1 > 260 » 360 1,6





[image: image68.jpg]TaGamma 3.87. Mpunyckn na XoHHHTOBaHHe OTBEPCTHA (B M)

Jnamerp obpaatsinaenoro
orsepeTan

Marepuan zeraxn

Uyryn Crams

Tlpunycs na Anaserp

Or 25 no 125
» 150 » 275
» 300 » 500

0,02—0,10 0,01-0,04
0/03—0.16 0,02-0.05
0,12-0/20 0,04—0,06




[image: image69.jpg]Mpodoaerue rasa. 3.89

Jnayerp Jlauna nporsrasaima I Huaserp Jauna mporaryBaums
oTBepCTHS AR nerazell B3 OTBEpCTH aas jetaich Hs
woun-| 9 | craaet & o, | mowe 3 | craseaw | SR
Tk | pnt | i emnanen | vt m | S| rmw | 0N tumanon | s *
65 | 63,6 80 | 78,5

21-58; 24—85; 26—63; 26-95;
—|——| 40—130 | 40-185 |——|— | 42-160 | 42215
64,6 | 63,2 79,6 | 78,1

I

70 | 68,6 85 83,5

26—63; 26-95; 30—90; 30—125;
e B WD [ T T 12190 | 42-230
69,6 | 68,2 84,54 | 83,0
71 | 69,6 9 | 88,5

26—63; 26053 42—120; | 40—175;
e 42170 | 42-916 |——|——| 420" | 45—250
70,6 | 69,2 89,54 | 88,0
75 | 73,5

26—63; 26-95;
T ey i VI B RO
74,6 | 73,1

TMpuscuanue.

Jlo mpoTArEBaNAa mONe ROMYCKA AR OTBEPCTHA RHaMETPOM R0 30 MM
(Emorirenio) ‘o Hit, cantte 30 ik — o H12.




[image: image70.jpg]TaGanua 389, Paswepsi (B MM) POTAIHBACMBIX OTBECTHIE
(no TOCT 20364—74, FOCT 20365—74)

T
Jiuaserp Jlauma mporaraRauns xas {' JTisamerp Jlanna nporaruanks s
OTBEPCTHS AeTanelt 3 OTBEPCTHA netanefl Ha

nown- | oot | cranelt w |uyrywa, Gpou- | mown- | by, | cramen m |uyryna, spon-
o | "D | aoumnrts- | ok, mavan | memh | TROT | ronene. | ek ami
nud | ‘wot” | mix conanos | menw wnd | "wea” | ouix cnmason | | H wean
1030 2] “105-001: 10,5-30: 18 11741 15 45, | 15—a0;

== 0— o 24— 24—

0| o8| 2% 40 Y776 |70 a7 el
111104 1s-la5| 11521 8y 18 IR S a5 I,

et e giay i g 50—

10,76 | 10,1 o w2|ms| 2%

12 11,4 15155 11,521 20 (19,11 4o _5g; lo-c3.
sl i i 16 gaie] =~ [ o= e o | B oyl

11,76 | 11,1 19,72 | 18,8
13 (12,4 | 15 15,5 11,5-21; | @D |199| 19_g3 194?&;)

=i wijgieg fe=pt’ |——l—r—lsgpsog’ || : 4=

12,76 | 12,1 9 ? 20,72 | 19,6
14 1 13,4 15—34; ;5-344; 22 1209 953 19-63;

o e B 6— 44 = 401

13,76 | 13,1 g 21,72 [20,6| 0% %2
160 et s ot Lo 2B e ] 218

! ] A P> b A ) T

14,76 | 14,1 23,72 | 22,6 2
16 1154 | 15 40, 15—a8; | 25 [ 28,9 oi gt o gg

s 263! | (22075’ [e——1 R G0 (8

15,76 | 15 1 24,72 | 23,6
17 | 16,4 B T R

ot el e —135

16,76 | 16,1 D T e





[image: image71.jpg]Mpodoaaene Taba. 3.89

Juaxerp Jlamua mporsrsamss xam | uamerp Jlnena nporaruBanMs A%
OTBEpCTHA netanell s OTBEPCTHH neraneft Hs
nowu-| pp X% | cramen w |ayryna, Gpon- i, nosn- | 5% | crazeli w jayryna, Gpom-
Rawg: |0t | e | oty | e | "5 | afnowimime | ab, Harvan
aif | pa | sux cnmason | m wemn | wm#t | Tpg | emx cmaaon| T u wems
GBI g el o e, (| © 2458 | 24—85;
p= 10-120 | 40-135 = i 401
26,72 | 25,6 44 P T e 2
2B ol | 2l | GBS b
gy 120 | 40—1 1= =
e 3 0-118 | 40—160
30 28,9 | o144 2163 48 1467 [ o4 55 24-85;
0 i o rial o ket ey o e
o o A% 013 || do-is | do—16b
il Bl 2t | 2 B0 1487 9458 | 24-85
s 10-105 | 40-135 =l o1tk | a0k
31,66 | 30,5 4 ® 149,66 | 48,4 : L
341828 | o 45, 21-63; 52 50,6 | 9y gg. 94 85;
ol d it ——| o i i
e [oms | 01 | W oo a0 | so-ed
(35) | 33.8 2(1)—46; 21- 63; 53 | 51,6 | o4 s 24—85;
0-115 | 4115 j—| 10118 i
31,66 | 33,5 i ° | 52,6 | 51,2 A0y
b 2o | 2lcs; 55 |81 gegm || elw
LG Jo—115 | do_ies j0-118 | 40-1
35,66 | 84,5 % > | 54,6 | 53,2 ! T
21—46; | 21-63; [ 96 | 546 2485,
B7) 1358 | Go—i0b | 40145 ey 40160
55,6 | 54,2
& 5.96.8 bl (58) 1 56,6 | 94_sg, 2485,
—f—{ %= 10145 gy —
=l 5 oo me] -18 | do-ie
ot b o B 2458
s 401 40-1¢ —1
39,66 | 38,5 ) a1y
2 (81 s |2k, 2485
bl 18 | sio1eb 101
41,06 | 40,4 9-2114





[image: image72.jpg]Ta6auna 391. Tpunyckn ma mpomexyrounbie onmepanuu mpu o6paGorke mnaockocted (B mMm)

Tlon uicrosoe ¢pesepo- Tlox wscToBoe cTporanue TloA WHCTOBOE WANGOBAHNE TOCTE HCTO-

BaHHC M0CHE UEpHOBOTO T0CIC 4ePHOBOO CTpo- BOTO peaepoBaNEs MK WHCTOROTO CTPO-
dpeseposasns ranns ramns
UyryRHX W cTaTbENX Crazsumx saxazenuix Uyrynumx B cramsuix Cransieix saxaxensbi
Jnuna Ipezens: CHpBIX n0CKoCTER ‘naockocTeR Clpsx mocKoCTel uockocreh
nccKoCTH upunycxa

lnpiita_naockocrs

Zo 100 ’ 195 | en200 | 0 100 | %5 l 2. 20| 20 100 ] 05 | = 200
Ilo 100 HanGomommt | 0,90 | — e i e e == |F0. 27 e 0805 =
Hamvemsumii | 0,75 | — — o060 | — — | oloa sl Sl godiE =
101—250 |HamGomuma | 1,00 [ 1,20 | — |08 |09 | — [030 |o040 | — |03 045 | —
Hanmemmai | 0,80 | 090 | — |00 | 0,70 | — | 0,20 | 0j25 | — | 0,25 | 0:30 | —
951—500  |HanGomommii | 1,20 | 1,30 [ 1,40 | 1000 | 1,00 [ 1,00 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0j45 | 0,50 | 0,60
Hanversuméi | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 070 | 0,75 | 0,80 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 035 | 0,40
Cs. 500 |HamGomomnmi | 1,40 | 1,50 | 1:50 [ 1)10 | 1,20 | 1720 | 0)50 | 050 | 0,55 | 0,55 | 0350 | 065
Hamvemsmmit | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 080 | 0,90 | 0}30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 [ 0;35 | 0,40 | 045

TaGanma 3.92. Mpunycku Ha naockoe mwandosanue Aas Aeranedi 7-ro — 9-ro KBAAHTETOB TOWHOCTH (B MM)

Tommuna 0 & wprna H
8 mo 20 82150

B (-

H=251—500 | H=500—800| H 20 100 | H=100—250| H=251— 500 |H=500 — 800

H o 100 | H=100 — 250

TIpunycxH Ha CTOPOHY H XOMYCK Ha pasuep

Jo 100 |Cupas 0,35—0,2 = L = 0,35-0,2 = =3 il
Kazeras 0,5-0,% - - = 0,5—0,3 = = =
101—250 | Cupas 04-02 | 0,5-0,2 = = 0,35-0,2 | 0,4—0,2 % 3
Kasenas 0/6-0,2 | 0,7-02 = = 0:5-0,3" | 0,6-02 I =





[image: image73.jpg]Ipodonscenue raba. 3.92

Tommuna 8 n muprra H
6 20 20 8=21—50
Jiauna msze-
Sty Sarotoska
H 7o 100 | H=100—260 | H=251—500| H=~500—800( H mo 100 | H=100—250 | H=251— 500 |1/=500 — 800
TIpuNyCKH HA CTOPOHY H AONYCK Ha pasmep

9251—500 | Cripas 0,5-0,2 | 0,6-0,2 | 0,7—0,2 = 0,4-0,2 | 0,5-0,2 | 0,6-0,2 | 0,7—0,3
Kazenas 0,7-0,2 | 0,8—0,2 | 0,9-0,2 = 0,6—0,2 | 0,7—0,2 | 0,8—0,2 | 0,9-0,3
501—1000 | Cwpas 0,6-0,2 | 0,7—0,2 | 0,8—0,2 = 0,5-0,2 | 0,6—0,2 | 0,7—0,2 | 0,6—0,3
Kazenan 0,8—0,2 | 0,9-0,2 | 1,0-0,2 = 0,7—0,2 | 0,8—0,2 | 0,9-0,2 | 1,0~0,3

To 100 Cupas 0,3-0,25 - = - 0,3-0,25 2z £ =

Kaznenas 0,4-0,25 — — - 0,35—-0,25) o= - &

101—250  |Cmpasn 0,3-0,25 | 0,35—0,25] = P 0,3-0,25 | 0,35-0,25| = -

Kanenas 0,45—-0,25{ 0,5-0,25 — - 0,4-0,25 | 0,4—0,25 — -
951500 | Cupasn 0,350,250 0,4—0,25 | 0,5-0,25 | 0,6--0,3 | 0,3-0,25 | 0,35-0,25| 0,4—0,25 | 0,5-0,3
Kasenas 0,5-0,25 | 0,6—0,22 | 0,7—0,25 [ 0,8—0,3 | 0,45-0,25| 0,5-0,25 [ 0,6—0,25 | 0,7—0,3
501—1000 | Cumpas 0,4—0,25 | 0,5-0,25 | 0,6-0,95 | 0,7—0,3 | 0,35-0,25 0,4—0,25 | 0,5-0,25 | 0,6-0,3
Kazenas 0,6—0,25 | 0,7-0,25 | 0,8-0,25 | 0,9-0,3 | 0,5-0,25 [ 0,6—0,25 | 0,7—0,25 | 0,8-0,3
Mpumeuanne Ha AeTamd ¢ MNYCOBHMH OMYCKAMH, Mueioume [I—I4-1l KBammTer ToulocTn, mepoxosatocts 1,6—0,80 KM H mOBHICH-
HYIO TOUHOCTL DO NMIOCKOCTHOCTH, MEUCHMIKYAIDHOCTH H Mapaseabnocts (muelliu, maanks, peRi u T. A.), NPUIYCK MON maHGOBKY HEOGXOANMO
HaglataTh Menee OCHODHOTO SHAWEHHA, BWOPAHHOTO HO TAGAWNE: AAR jctaieli 11-To KpamwreTa TOWNOCTH — fa 15%, 4 s AeTadedl 12—14-To Kpar

MATETOB TOWHOCTH — Ha 30%.




[image: image74.jpg]TaGanna 395 OnepaunoHHble MPHUNYCKH NPH maGpeHHn MAOCKOCTel (B MM)

Tipanyck Ho wupREe oGpaGariBaemoft

HoBepxIocTH
JHanua oGpaGatmisaemoft [3
ToBepRHOCT
zo 100 cB. 100 no 300 csB. 300
o 300 0,15 0,15 0,20
Cs. 300 zo 1000 0,20 0,20 0,25
Ca. 1000 0,25 0,25 0,30

TaGanma 3.96. Ipanyckn nojx A0BOAKY M NPHTHPKY npu o6paboTke

miaockocTeil (B MM)

Ilupuna mAOCKOCTH

Hamna_naoc- Tpegemst

T gl 0 % 2675 76120

o 25 HauGonsumit 0,007 0,010 0,014
Hanyenbumit 0,005 0,007 0,010

26—75 HanGonpwuii 0,010 0,016 0,020
Hanyersuiii 0,007 0,010 0,016

76—150 HanGoasmit 0,014 0,020 0,024
Hamyenbumit 0,010 0,016 0,020

151—250 HanGoupumii 0,018 0,024 0,030
Hanmeubmni 0,014 0,0 0,024




[image: image75.jpg]/2





[image: image76.jpg]Pasweps masa Ipanyck @ wa umpuny B Honyck ma mupny B

angosanze

Uncrosoe | Tepuuveckm o6- |  Hepronoe Unctopoe
TayGu- i = @pescposa- | paGorammmx | Gpeacposa- | dpesepona-
na h npusa mie mocae | neoGpaGoranmbix (ume, 12-fi ksa-[mue, 11-f xsa-

TCPHOBOTO | NOCAE WHCTOBOFO amTer aurer

Ppeacposauns

o 60 |Or 3 106 1,5 0,5 +0,16 +0,08
Ce. 6 20 10 2.0 0,7 +0.20 +0,10
»10> 18 3,0 1,0 40,24 +0,12
> 18 » 30 3,0 1,0 +0,28 +0,14
»30 » 50 3,0 Lo —+0,34 +0,17
» 50 » 80 4,0 1,0 +0,40 +0,20
> 80 » 120 1,0 1,0 +0,46 40,23




[image: image77.jpg]TaGauma 3.103. Jlnamerps csepa aasi 06paboTku oTRepeTHii MOX Hapesanue
MeTPRYCCKOf PesbO

Tlar peasGst
Pean- Meaxuit
G Kpyn
i 05 075 1 125 15 2 3 4
M2 1,6
M3 2,5
M4 3,5 3,5
M5 4.2 45
M6 5 55 | 52
M8 6,7 7801 472 7
MI10 8.5 95 | 92 9 8,7
Mi2 102 |15 | 2 | 11 107 | 10,5
Mi4 12 e I R N L e
Mi6 14 15,5 | 1525 15 145
M8 155 |17'5 | 17,25] 17 165 | 16
M20 175 | 195 | 1925 | 19 185 | 18
M2 | 195 | 215 | 21)25| 21 205 | 20
P v e 128 205 | 22
M27 2 26795 | 26 255 | 25
M30 26,5 29795 | 29 285 | 28 27
M33 29,5 R 315 | 31 30
M36 32 35 345 | 34 33
M39 35 38 375 .| a7 36
M42 37,5 41 40,5 40 39 38
M48 43 47 46,5 46 45 44
M52 46,5 51 50,5 50 49 48





[image: image78.jpg]TaGauma 3.104. Jnamerpsi caepar as 06padoTin oTeepeTHit
noj, HapesanHe LIOHMOBOA PesbObl

. amerp cepra, MM

Jluanerp cmepaa, MM

e e g | B | |

s 5,1 5,0 1 22,3 21,8
e 6,5 6,4 1/s 25,0 24,6
s 8,0 7,8 1Y 28,0 27,6
i’y 10,5 10,3 A 33,7 33,4
g 13,5 13,3 18/, 39,2 38,5
% 16,5 16,2 2 44,6 3,7
s 19,5 19,0





[image: image79.jpg]TaGanna 3105 Juaverpst coepa aas o6paborkn otsepctii
HoR Kapesanie TPYOHON WRAWRAPHICCKO# pesbOk o TOCT 6357—81

H i | Homunaapnpfl ana-
oMIAINTR RSMETD | 1suiory caopan, uu h‘ unah aae | Tuaxerp caepas, um
1

1/s 1 31

U 117 35,75

3y 1Y, 39,75

Yy - 42,

o 11, 6

¥, 19, 6

A 2 57.5

TaGanmua 3,106, JHAMETDH pacTauMBACMbix oThepCTHil MOR HapesamHe
Tpy6Guoii nuAMPUtecKofi pessGit mo TOCT 6357—81

Orseperue nox peasGy | Orsepere noa peas6y

Hounnans- Homunais-
HEI AHaMeTp MLl pHameTp
peanlsl, MoH- Hmamerp, JHonyck Ha peabObi, Aof- Luamerp, JHonycx na
i o Anmerp, Mt i i uauerp,
s 8,80 +0,10 1 39,20 +0,17
il 1180 40,12 19, 41,60 +0.17
s 1520 +012 11y 45,00 +0,17
i 18,90 +014 19, 51,00 +0,20
/s 20,90 +014 2 56,90 +0,20
o, 24730 +0)14 2, 62,95 +0,20
" 28’30 +0,14 21, 79,45 +0,20
1 30150 +0,17 29, 78,80 40,20
1Y 35,20 +0,17 3 85.10 +0.23

TaGauua 3.107. Jluamerps chepa ias 0G6paGOTKH OTBEpCTHI
Ges mocJeayioulero passepThiBaHMsS HA KOHYC MOJ, KOHHYECKYIO pesbly
¢ yraom npodmas 60°

Juamerp coepna, wm, || Huaverp cnepia, MM,
UK _KodmuecTse moa- ‘\ U KoMHYCCTBE mOA

My HLX HHTOK DeabGhl raier HLX NHTOK DeahOhl

PeabGhl, | pesnGH,

prom 1 ORME

1—-2 3—4 i =2 3—4

i 6,3 6,2 %, 23,5 22,75
1y 47 84 1 29’5 29
A 112 107 11, 385 37,5
3/ 1475 14,25 A 445 435
2 18,25 17,5 2 57 56

Tpumeaanme Hapesamie peshG Ges paspepThibanus OTBepCTHE Ha KOHYC NPHMEHS-
€105 AMs CoexINCHUI, He PACCYMTAINNAIX Ha BHCOKOE XABNeHHe.




7. Контрольные вопросы
1. Что такое заготовка?

2. Перечислить характеристики основных методов получения заготовок.

3. Какие факторы влияют на выбор заготовки?

4. Что является основным показателем при выборе заготовки?

5. Перечислить основные прокатные профили.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения». М.: Машиностроение, 1985.
2. Кузнецов И.Н. Курсовые и дипломные работы. От выбора темы до защиты. Справочное пособие. Минск:ООО «Мисанта», 2003.
3. Данилевский В.В. Технология машиностроения. М.: «Высшая школа», 1972.

4. Бурцев В.М., Васильев А.М., Дальский О.М. и др. Технология машиностроения: В 2 т. Т.1. Основы технологии машиностроения.М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001.

5. Зуев А.А. Технология машиностроения. – СПб.: Издательство «Лань», 2003.

6. Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах. – М.:Высшая школа, 1986.

7. Справочник технолога - машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 1986. 
8. Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.
9. Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения: Учебное пособие для машиностроительных техникумов, - 2-е изд., перераб. – М.:Высшая школа, 1986. – 271с.
[image: image80.jpg]TaGanua 3.108. Jluamerpsi ceepa aas o0paGoTku oTnepcThit
€ MOCJAELYIOMHMM PA3BEPTHBANAEM HA KOHYC 0], KOHHUECKYI0 Pe3bOy
¢ yraom npoduas 60°

Juaxerp Iuamerp il Inamerp luamerp

‘Dbt chepaa, N | pesiOu, aofhun chepna,
o
e 6 o 29,75
ify 8,4 1 585
VA 107 A 37’5
o, 18 A 135
o 17,5 | 2 55

TaGauma 3.109. Jluamerpsl pacrauuBaeMbix OTBEPCTHHl NOJ HapesanHe pesuoM
MM (pe3oii MeTpHuECKHX Pe3bl ¢ KPYNHBIMM marami (B MM)

uauerp INuamerp

Jlonyex ua Jlonyek ma

aawerp o Auaverp ot
peablnl oTBepeTHS. BepcTHS pesnOnl OTBEpCTHSA BEPCTHS
10 33 +0,3 33 28,9 +0,5
11 93 +03 36 31,3 +0,5
12 10,0 +0.3 39 343 405
14 11,7 +0.3 42 36,7 +0.5
16 13,7 +03 45 39'7 +016
18 15,1 4004 43 421 +0,6
20 17.1 +0/4 52 46,1 +0.6
22 19'1 4004 56 19,5 +0)7
2% 20,5 404 60 52,9 4017
27 23,5 +004 64 56,9 +0.7
30 25,9 +0)5 68 60,9 +0,7

TaGanma 3.110. JluaMeTps pactaumpaembix oTBepcTHil NOJ HapE3AHHE PE3LOM
METpPHUECKHX Pe3b0 ¢ MeJKHMH Wwaramu (B MM)

Hnawerp Juwaverp | | nmaserp

llonyck Ha donyck Ha onyck na
Juaverp

otseperan | orsepeTn

maverp

Auaxerp
PesnOu | orseperus | OTBepcTHS ||pesnGh| orreperas | oTBeperHs [peanGu

laz peasGor P=1 s

20 | 189 | 02 | 83 | 31,9 | 402 | 56 | 5,9 | 402
2 | 209 | 402 | 3 | 349 | 402 | 60 | 589 | 402
94 | 2209 | 402 | 390 | 319 | 402 | 6¢ | 629 | 40,2
25 | 939 | 402 || 42 | 40’9 | 402 | 68 | 66,9 | +0)2
o7 | 9579 | 02 | 45 | 439 | +0i2 | 72 | 70,9 | +0)2
28 | 29 | 402 | 48 | 4609 | +0;2 | 76 | 749 | 40,2
30 | 289 | 402 | 52 | 8009 | 402 | 80 | 789 | 402





�


Рисунок 1





�





�








�





�








�








�








�











�








�








�








�





Рисунок 2 – Чертеж вала





�


Рисунок 3 – Чертеж заготовки








�


Рисунок 4 – Чертеж вала 





Таблица 2 – Варианты для выполнения расчетов заготовки


�








Таблица 3.14 – Сортамент круглого горячекатаного проката ГОСТ 2590 – 88 


�








�


�











�


�


�








�








�








Таблица 3.68 – Припуски на чистовую подрезку и шлифование торцов (мм)


��








Таблица 3.69 – Обтачивание заготовок под квадрат и шестигранник (мм)


�


�








�








�








�








�








�








�








Таблица 3.74 – Припуски под термообработку (закалка с отпуском, нормализация с отпуском, снятие напряжений) (мм)


�


�














�








�











�


�








�








�


�








�








�











�














�








�








�








�








�








�


�











�

















Таблица 3.97 – Операционные припуски на обработку пазов (мм)


�


�














�

















�











�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











PAGE  
4

[image: image81.jpg]Mpodoacenue raba. 3.110

Iuaserp Iuaverp Auaverp
ol llonyck na T Honyex ma Monyck ma
e Sutaverp averp
DesBOs | OTBEPCTHS | OTREPCTHS um.m,:ionmpcrm u’rscpc'mx‘pcahﬁu otBeperna | OTBepeTHS
Ilaz pesvGol P=1,5 nu
14 12,3 1i10ta (63 31,3 [ 0,2 | 60 | 88,3 | +0,2
15 13,3 | 402 | 35 333 [ 402 | 62 603 | +0,2
16 14,3 +0.2 | 36 343 | 402 || 64 62,3 | 40,2
17 15,3 | 402 | 38 36,3 | 402 | 65 63,3 | +0.2
18 163 | 40,2 | a9 37,3 | 40,2 | 68 66,3 | 40,2
20 18,3 | 40,2 | 40 383 [ 402 | 70 633 | +0.2
2 20,8 | 02| 42 | c4gis il aralaliligg 70,3 | +0,2
21 22.3..| 0.2 l.48 433 | 4012 | 75 g3.3 | 402
25 23,3 | 402 | 48 46,3 | 402 | 76 743 | +0.2
2 24'8 | 40:2 |50 48,3 | 402 | 80 78,3 | 40,2
27 925, 3+-{i~0 0.4 |Bk50 50,3 | 402 | 85 83,3 | 0.2
28 26,3 [Prpolomliess 53,3 | 40,2 | 90 88'3 | 402
30 27,8 | 40,2 | 56 543 | 102 | 9 93:3 | 402
32 303 | 402 | 88 56,3 | +0.2 [ 100 983 | 402
Lz pessbor P=2 un
24 ob7 il 40,2 | 55 52,7 | 40,2 | 82 79,7 | +0.2
25 227 ILsqtoio | 66 537 | 40,2 | 85 827 0,2
27 247 | +0,2 | 88 557 | 402 | 90 BT 402
28 257 | 40,2 | 60 57,7 | 402 | ‘98 927 | 402
30 27,7 | 402 | 62 59,7 | 402 [ 100 97,7 | +02
32 2007 | 40,2 | 64 61,7 | 02 | 105 | 1027 | 4072
33 307 | +02 | 65 627 | +02 | 110 | 107,7 | 402
36 337 | 402 | 68 65. 74l o2 | 1152 [ Hoi7i Fetgol2
39 36,7 +0,2 | 70 67,7 | 40,2 (120 | 117,7 | +0.2
40 37,7 Hogq 2 | 69,7 <02 [ 1258 1227 |90l
42 ol T o 7207 3|02 diado 1T ierT |02
45 127 | 40,2 | 78 737|402 |l 185 | 1827 | 402
48 45,7 | 402 | 78 757 | +02 |140 | 1877 | 402
50 4707 | 402 | 80 777 | +0,2 §145 | 1427 | 40,2
52 197 | 40,2 150 | 147,7 | 40,2
Illaz pess6or P=3 wst
30 or.4 -1 tosol Il 65 61,5 " ra 8 ¥ 1950 21 5311 o, 3
33 30,7 | +02 | 68 645 | 403 {130 | 1265 | +0.3
36 325 | 403 | 70 66,5 | 403 |135 | 1315 | 403
39 35,5 | Lotatii iy 68,5 | 40,3 [ 140 | 1365 | 4-0,3
40 365 | +0.3 [ 75 71,5 | 40/3 [145 | 141,5 | 40,3
42 38,5 | 403 | 76 72,5 | 40,3 | 150 | 1465 | 40,3
45 4’5 | 40,3 [ 80 76,5 | 40,3 (155 | 1515 | 40,3
48 445 | 403 | 85 81,5 | 403 160 | 1565 | 0.3
50 46,5 | +0.3 | 90 86,5 | 403 |165 | 1615 | +0.3
52 485 | 403 || 95 91,5 | 40,3 [170 | 1665 | 40,3
55 515 | +0.3 [ 100 96,4 | 40,3 175 | 1715 | 40,3
56 52,5 | 403 (105 | 1015 | 40,3 {180 [ 176.5 | +0.3
58 545 | 403 (110 | 1065 | 403 (185 | 18,5 | +0.3
60 56,5 | 40,3 | 115 | 1105 | +0'3 | 190 | 1895 | 40,3
62 58, 40,3 [ 120 | 1165 | 40,3 [195 | 1915 [ +0.3
64 60,5 | +0,3 200 | 1965 | +0.3



[image: image82.jpg]Mpodoasenue rasa. 3.110

Huanerp Jiuaverp Jimaverp
Monyex na lonycx na Tonyck na
Jmanerp ‘uamerp auaverp
PeanGui | orseporus | otsepcris peanGut| orpepeTHs | OrBepcTHs e | oToeperus | oTBepCTHR
Illaz peso6or P=4 munm
55 50,3 | +0,5 | 80 75,3 | +0,5 [ 140 | 1353 | +0,5
56 513 | 405 | & 80'3 | +0/5 | 145 | 1403 | +0.5
58 533 | +0.5 [ 90 8.3 | +05 | 150 | 1453 [ +0.5
60 553 | 405 [ 95 903 | 405 | 155 | 150;3 | +0.5
62 573 | 405 | 100 953 | +0)5 | 160 | 155,3 | +0.5
64 593 | 405 (105 | 1003 | +0.5 | 165 | 160.3 | +0.5
65 61,3 | 405 (110 | 1055 | +0)5 [170 | 165.3 | +0,5
68 633 | +05 [115 | 1103 | +0)5 | 175 | 170,3 | +0)5
70 653 | +0.5 | 120 | 115:3 | +0'5 [ 180 | 1753 | +0.5
72 67,3 | +0.5 | 125 | 12003 | +0)5 185 | 180;3 | +0.5
75 703 | +0.5 | 130 | 125.3 | +0)5 [190 | 1853 [ +0.5
76 713 | 405 | 135 | 1303 | +0)5 | 195 | 190, +0.5
200 | 195.3 | +0.5
Ilaz pesvbor P=6 mm

70 62,9 | +0,7 | 95 $7,9 | 40,7 [125 | 117,9 | +0,7
72 649 | 407 | 100 92’9 | 407 130 | 12209 | 407
76 639 | 407 [ 105 97,9 | 40.7 [ 135 | 1279 | 40,7
80 729 | 40,7 (110 | 1029 | 407 | 140 | 132)9 | +0,7
85 77,9 | +07 [ 115 | 107.9 | +0)7 | 145 | 137,09 | +0,7
90 829 | 407 {120 | 1209 | 407 L1500 | 142}9 [ +0,7




[image: image83.jpg]TaGanma 3.112. JlnameTps cTepXHeii moj Hapesamue METPHYCCKOR pe3bbit
naamkoi (8 MM)

Imaxerp lmaserp Jluaxerp
lonyck na Honyek na Honyck ma

Amamerp aerp uauerp

Deanini| crepman o DeanGit| CTOpKHA | CTEDNHA |peanOi| CTepKHR | Crepma

Pessba ¢ kpyntolm wazom
8 2,9+ | —0,06 gl V790 [ieini10 2 | 21,86 | —0,14
3,5| 342 | —0.08 9 | 89 | —010 | 24 | 2386 | —o0;14
4 392 | —0003 | 10 | 990 | —0)10 | 27 | 26,86 | —0,14
45] 442 | —08 | 11 '88 | —012 | 30 | 29786 | —0,14
5 492 | —008 | 12 | 11,88 | —0)12 | 33 | 3283 -017
6 592 [ —003 | 16 | 1583 | —012 | 36 | 35,83 —0,17
7 6,90 | —010 | 18 | 17)88 | —0)12 | 39 | 3383 [ —0.17
—0,14
M (P=0,5—4 um)
4 3, 0,12 1y 132 £0,17
4,5 4, —o012 | 33 Locr
5 4, 0,12 35 —0,17
6 5, —0)14 | 35 2017
7 6, —0)14 || 38 201z
8 7 —014 | 30 —017
9 8, —0,14 40 —0,17
10 9, —0/14 || 42 20517,
11 1094 —0.14 | 45 —0,17
12 11,91 —0,14 48 —0,17
14 13,91 —0,14 50 —0,17
15 | 14,94




[image: image84.jpg]TaGauma 3.113. [lnamerpu crepmuedi noj HapesaHwe pesnom mam dpesoft
MeTphuecKofi pess6ii ¢ KPYNHEM marom (B MM)

Hramerp JHuamerp
B Jonyck Ha T R Jonycs ma
nanerp naery
pesulu. CTEPKHR cTepXus peapOB crepEER cTepEuE

10 33 2,83 —0,17
11 36 35,83 0317
12 39 3383 —0:17
14 42 41,83 —017
16 45 44,83 —017
18 48 47,83 —017
20 52 51,80 —0,20
22 56 55,80 —0,20
24 60 59,80 —0,20
27 64 63,80 —0,20
30 63 67,80 —0,20




[image: image85.jpg]TaGanua 3.115. Jinamerpn o6Touks crepwuchi noa napesanke

Ai0iiMoBoii pessObi maauiKoit

Crepsxens nox pessGy

Crepaenp moa pessGy

el I SR B e
mofuB MM “ AHAMETD, MM Juofus A l AMaMeTp, MM
16 4,53 —0,16 /A 21,74 —0,28
A 6,10 —0,20 1 24,89 —0,28
5/ 7,68 —0,20 1 28,00 —0,34
3y 9,2 —0,20 1, 31,16 —0,34
e 10,80 —0,20 1z 37,47 —0,34
A 12,34 —0,2¢ 1505 40,55 —0,50
L 13,92 —0,2¢ 18, 4372 —0,50
A 15,49 —0,24 17s 46,85 —0,50
Ye 18,65 —0,24 2 50,00 —0,52




[image: image86.jpg]TaGaumna 3.116. Jluamerpsr cTepiKiell noj napesanue pesuoM Hin pesoit
TpyGroft uHAHHAPHIECKOR peshOnl

Crepxens noa pesnsy I Crepxens mox pessOy

Hohnmmub- ‘ HOMHHBIW

wil A | auin ane-

T pe: JHonyck ®a | 3 Honyck Ha

uetp pessur | Auawerp, | e, | werp pesitis, | Amaor e,
1fy 9,48 —0,10 19s 43,98 —0,17
A 12,86 0,12 11 47,37 —017
oy 16,36 012 1% 53,34 0,20
¥ 20,64 0,14 2 59,21 ~0,20
Sy 9261 —0.14 21 65,33 —0.20
P o611 | 014 21, 74,74 0,20
Is 29788 —0,14 99/, 81°12 - 0,20
1 32792 —0017 3 87,42 0,20
145 7,55 0,17 31, 93,56 —024
1" 41,53 —0,17 312 99,91 —0,24



[image: image87.jpg]TaGauna 3.114. uamerps crepxuedt mop Hape3anue pesnoM
METPHYECKOf Pe3bGBl ¢ MeJKHM maroM (B MM)

Huaserp Muamerp
—| JHomyexma |~ | Honyck ma
ayerp arerp
peantu crepxs Crepwaa pesn6 crepxns Crepug
Iaz pesober P=1 un 38 37,92 —0,I7
39 38,92 -0,17
40 30792 =017
10 9,94 —0,12 42 11,99 ~017
11 10,04 Z0/12 45 44792 T
12 11,94 o5 48
14 13,94 20,12 50
15 14,94 —0,12 52
16 15,94 —0'12 55
17 16,94 —0/12 56
18 17,94 —0,12 58
20 19,93 —0.14 60
22 21,93 —0,14 62
24 23,93 —0,14 64
25 21,93 —0,14 65
o7 26,93 —014 . 68
28 97,93 —0/14 70
30 2993 —0,14 72
33 32193 —014 75
36 35,92 ZoliT 76
39 38,92 =017 80
42 11,92 —0.17 85
45 44,92 —0/17 90
48 47,92 —017 95
52 51,92 —0,17 100
56 55,90 —0,20
0 59,90 —0.20
64 63,90 —0,20
68 67,90 —0,20
72 71,90 —0,20 18
76 75,90 —0,20 20
80 79,90 0720 2
24
Ulaz pesv6or P=1,5 un 2?
2
12 11,94 —0,14 28
14 13,94 —0.14 30
15 14,94 —0)14 32
16 15,94 —0,14 33
17 16,94 —0.14 36
18 17,94 —0.14 39
20 19,92 —0,14 40
22 21,92 —0)14 42
2% 93192 —017 48
25 2492 —0.17 50
26 25,92 —0,17 52
27 26,92 —0,17 55
28 97,92 =17 56
20 29,92 —0,17 58
22 31,92 2oty 60
33 32192 —0.17 62
35 34,92 —0,17 64




[image: image88.jpg]M podoscenue Taba. 3.114

JHuamerp Huamerp
S Jlonyck Ha ’—_l‘—_ JHonyck ma
Sanier et
Ppesnbit crepwmns Crepaius pesbut crepxun crepxas
68 67,90 125 121,87
70 6990 130 129,87 ’
72 71,90 135 134,87 0,27
7 74,90 140 13987 07
76 75,90 145 141,87 027
78 77,90 150 14987 —0.%7
80 79790 155 151,87 —0\27
82 81,90 160 150,87 ~027
8 84,88 165 164,87 ~0,27
90 89,88 170 169,87 027
20 91,88 175 174,87 —0l97
105 99788 180 179,87 —0,27
100 101,58 185 18487 —021
115 109,88 190 159]87 —0,27
115 11183 195 194,87 —027
120 119,83 200 199,87 ~0,27
125 12488
130 12988
135 131,88 Illaz pesolio: P=4 wn
140 139,88
150 149,88 b 41,80
45 44180
laz peasSn: a8 %
30 29,90 o i
33 3290 :
' 56 55,80
36 35,90 .
, 58 57,80
39 38,90
10 39,90 ) 50,80
5 R 62 61,80
4 41790 b
s o 64 63,80
; , 65 64,80
8 47,90 ,
3 68 67,80
50 19,90 o g
52 51,90 9 3l
28 ik 2 71,80
g 75 74,80
56 55,83
8 o 76 75.80
; 80 79,80
60 5,88
; 85 84,80
62 61,88
, %0 89,80
61 63,88 it :
65 6483 i
. 100 99,80
68 67,88 .
i 105 10480
70 69,88 .
, 110 109,80
72 71,88 ,
, 115 11480
75 74,88 .
8 . 120 119,80
76 75,88 '
9 88 125 12480
85 81,88 1a0 ik
5 el 135 134,80
9% 9188 140 129,80
108 {04'ds 145 144,80
110 109/83 hod 148,90
115 114,88 183 154,80
120 119,88




[image: image89.jpg]M podoascerue taba. 3.114

Imauerp T Jinanerp
Honyes na |~ | Honycx ma
auawerp xmamerp
Pesslm crepmns Crepnz DesnOu crepans Crepmns
|
160 159,80 —0,20 105 0,23
165 164,80 —0,20 110 —0,23
170 169,80 —020 115 —0,23
175 174,60 —0,20 120 —0,2
180 179,80 —0,20 125 —0,26
185 18477 0,23 130 0,26
190 189,77 0,23 135 0.26
195 194,77 —0,23 140 —0,26
200 199,77 S0 145 —0,26
150 —0.26
55 —0°2
Ilaz pessGor P=6 mm {88 i 85g
165 -2
170 -0,26
70 69,80 —0,20 A 12
72 7180 —0.20 2 S
76 75,80 —0,20 ne v
80 79,80 —0;20 fe 138 Tl
85 84,77 —0,23 108 e s
90 89,77 0,23 a 0w
95 94,77 —0.23 g
100 90,27 —0,23




_1103342949.unknown

_1103344930.unknown

_1103348834.unknown

_1103348967.unknown

_1103349010.unknown

_1103349033.unknown

_1103348987.unknown

_1103348909.unknown

_1103345539.unknown

_1103345728.unknown

_1103345346.unknown

_1103344084.unknown

_1103344571.unknown

_1103343029.unknown

_1103341858.unknown

_1103342536.unknown

_1103342701.unknown

_1103342490.unknown

_1103341484.unknown

_1103341693.unknown

_1102633887.unknown

