ЗАГОТОВКИ  ИЗ  ПРОКАТА

  - Заготовки из круглого проката для валов в большинстве случаев более  целесообразны,   чем  кованые  или  штампованные  заготовки. Однако если масса заготовки из проката превышает массу штамповки более чем на 15%, лучше применять штампованные заготовки.

  - Изготовление заготовок из труб также является одним из рациональных  способов.   Несмотря на то,  что тонна горячего проката стоит в среднем в 1,5 раза меньше, чем тонна труб, тем не менее экономия металла при производстве деталей из труб по сравнению с изготовлением из круглого проката может покрыть разницу в стоимости. Исключение может быть сделано только для деталей, которые подвергают дальнейшей неоднократной обработке (сверлению, фрезерованию и др.), и если коэффициент использования материала ниже 0,5.

  - Максимального подобия конструктивных форм и размеров заготовок готовым деталям можно достигнуть применением специальных профилей металла. Применение периодического проката, т. е. проката с максимальным подобием заготовки и детали, обеспечивает повышение коэффициента использования металла при штамповке в среднем на 10... 15% благодаря сокращению потерь на облой, содействуя одновременно повышению производительности труда как в заготовительных, так и в механообрабатывающих цехах.

Рисунок 1

На рис. 1 приведены схемы периодической прокатки различных заготовок: распределительного вала (а); шаров, изготовленных методом поперечной раскатки (б).  В приведенном примере масса заготовок из обычных профилей: распределительного вала — 7,95 кг  и шаров 0 300 мм — 0,164 кг, а при  использовании  периодического  проката — соответственно  6,32 и 0,125 кг, что составляет экономию металла 13 и 24%.

Для механической обработки применяют сортовой металл следующих видов: прутки горячекатаные (круглого, квадратного, шестигранного сечений), прутки холоднотянутые (калиброванные), полосовой и профильный горячекатаный материал, трубы, проволока, листы. Основные прокатные профили приведены на рис 44.

Прутковые заготовки часто применяют для изготовления деталей на револьверных станках и автоматах. При цанговом зажиме прутков и труб применяют холоднотянутые прутки, благодаря их большей точности по диаметру, или горячекатаный прокат, который предварительно подвергают обточке по наружному диаметру на специальных станках.

Круглая горячекатаная сталь бывает обычной и повышенной точности.

Круглый прокат обычной точности выпускается диаметром от 5 до 250 мм, круглая сталь повышенной точности диаметром от 5 до 150 мм имеет допуски на 10...30% меньше.

Круглая калиброванная сталь выпускается диаметром от 3 до 100 мм. Производится также круглая сталь повышенной точности с улучшенной отделкой поверхности (серебрянка) диаметром от 0,2 до 30 мм. Так, серебрянку диаметром от 1 до 2,15 мм изготовляют с допуском 0,01 ...0,06 мм и шероховатостью поверхности в пределах Ra=2,5-0,32 мкм в зависимости от группы отделки.

При выборе заготовок для валов часто конкурируют прокат и штамповки. По данным Экспериментального научно-исследовательского института металлорежущих станков (ЭНИМС), при массовом производстве валов штамповки экономичнее проката, если они дают экономию металла — не менее 5%, а при серийном не менее 10%.

Из готового профильного проката заготовки изготовляют преимущественно в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивает ее отделочными операциями.

Прокат является также исходным материалом для поковок и штамповок. При достаточно большой программе могут быть использованы такие сложные виды проката, как периодический и поперечно-винтовой.

Виды и области применения сортового, специального проката и профилей приведено в таблице 3.11.  Варианты резки в таблице 3.12.

КОНСТРУИРОВАНИЕ  ЗАГОТОВОК  ИЗ  СТАЛЬНОГО ГОРЯЧЕКАТАНОГО  ПРОКАТА

(образец выполнения расчетов)

Пример 1.  Из стали 45 ГОСТ 1050-2013 изготавливают вал массой 19,4 кг (рис.2)  в условиях серийного производства (Годовой объем выпуска  N =2000шт.)

Требуется:

1.Сконструировать заготовку из горячекатаного проката.

2.Определить технические требования на заготовку.

3.Определить массу и стоимость заготовки.

4.Определить КИМ.

5.Выполнить эскиз заготовки.

Рисунок 2 – Чертеж вала

Решение:

1.  Выбираем в качестве заготовки горячекатаный стальной прокат по ГОСТ 2590-2006 (таб.3.14 ).

Из проката будут нарезаны штучные заготовки диаметром d0  и длиной L0 .

2.  Для заданной детали целесообразно использовать прокат круглого сечения. По точности стальной круг подразделяют:

- А - высокой точности;

- Б - повышенной точности;

- В - обычной точности.

Из имеющихся трех категорий точности проката выбираем обычную точность (В).

3.  Для определения диаметра заготовки необходимо определить технологический маршрут обработки поверхности с наибольшим диаметром  (рис. 1 ) –   Ø 90 h10.

Используя данные таблицы 5 Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001. Страница 328, определяем маршрут обработки этой поверхности:

Переход 1 – точение черновое,

Переход 2 –  точение чистовое.

4.  Диаметр проката определяется по формуле:

где   d0 – диаметр проката, мм;

2Z0  - общий припуск на обработку, мм.

Общий припуск на обработку определяют по формуле:

где 2Zi – межоперационные припуски на переходы по технологическому процессу обработки поверхности, мм.

В данном случае :

где  2Z1  - припуск на черновое точение, мм;

2Z2  - припуск на чистовое точение, мм.

Припуски на черновое и чистовое точение определяются по таблице 3.73  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.

Z1 = 1,7мм,

Z2  = 0,3мм.

Т.к. длина вала достаточно большая по отношению к диаметру, то ,учитывая значительную длину заготовки, примем диаметр проката большим, чем получилось при расчетах, оставляя достаточный припуск на кривизну проката. Примем Ø 100.

5.   Сравним полученное значение с сортаментом проката (таб. 3,14) и выбираем сталь горячекатаную круглую обычной точности (В)  Ø 100 мм.

6.     Определяем длину штучной заготовки L0 по формуле:

где   L0 – длина штучной заготовки, мм;

2Z0  - общий припуск на обработку торцевых поверхностей, мм.

Припуски на черновое и чистовое подрезание торцевых поверхностей определяются по таблицам 3.67 и 3.68  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.

Z1 = 2,0мм,

Z2  = 1,2мм.

7.     Определяем технические требования

- на диаметр заготовки:  (таблица 3.14 ):

Ø100  +0,6-1,7 .  Допуск на диаметр проката – Т = 2,3мм.

Шероховатость поверхности проката определяется по таблице 1 Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001. Страница 327:

Rz = 200 мкм

- на торцевые поверхности. Для этого необходимо назначить метод разрезки проката (таблица 3 Справочник технолога -машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001. Страница 327 или таблица 3.12  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.)

Выбираем приводные ножовки -  квалитет точности 14, шероховатость торцевых поверхностей  Rz = 200 мкм

L0 = 492 h14 (-1,55 )

- Масса штучной заготовки определяется по формуле:

где Vзаг   - объем заготовки по максимальным размерам, см3;

γ -  удельный вес (плотность) материала заготовки, г/см3. (Для углеродистых сталей  γ = 7,85 г/см3 , для легированных - γ = 7,83 г/см3 .)

Объем цилиндра определяют по формуле:

- Коэффициент использования материала (Ким  ) определяется по формуле:

где   mдет – масса детали, кг;

mзаг – масса заготовки, кг

10.     Определим вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь при получения заготовки из проката (отрезка ,зажим ,торцевая обрезка и т.д ), которые равны 15 % от массы заготовки.

где         G – вес материала на одну деталь с учетом технологических потерь, кг;

П – процент технологических потерь.

11.       Определяем коэффициент использования материала (КИМ) с учетом технологических потерь:

- Определяем стоимость штучной заготовки по формуле:

где   Сзаг   – стоимость штучной заготовки, руб;

См –  цена 1 кг материала проката, руб. (сталь 45 прокат 1 кг = 34 руб.

сталь 40Х  = 42 руб.);

Сотх. – стоимость 1 тонны отходов, руб. (Сотх. = 1 т. отходов = 6500 руб.)

13.       Все полученные результаты занесем в таблицу 1

Таблица 1 – Параметры заготовки из проката

| mдет , кг | mзаг, кг | G, кг | Ким | КИМ | Сзаг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,4 | 31 | 36 | 0,62 | 0,53 | 1116 |

14.     Выполнить чертеж заготовки.  На чертеже заготовки показывается контур детали тонкими линиями, указываются допуски размеров и шероховатость поверхностей.

Рисунок 3 – Чертеж заготовки

Таблицы  Справочник технолога-машиностроителя.Том 1. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 2001. Страницы 327-328.

Таблицы  Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога- машиностроителя. – М.: Издательство стандартов, 1992.

Таблица 3.69 – Обтачивание заготовок под квадрат и шестигранник (мм)

Таблица 3.68 – Припуски на чистовую подрезку и шлифование торцов (мм)

Таблица 3.14 – Сортамент круглого горячекатаного проката ГОСТ 2590 – 2006

| Диаметр | Предельные отклонения, мм при точности прокатки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| 5; 5,5; 6,; 6,3; 6,5; 7; 8; 9 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 |
| 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 | +0,1 -0,3 |  |  |
| 20; 21; 22; 23; 24; 25 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 |
| 26; 27; 28 |  | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 |
| 29; 30 | +0,1 -0,5 |  |  |
| 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 |  |  | +0,4 -0,7 |
| 50; 52; 53; 54; 55; 56; 58 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 |
| 60; 52; 63; 65; 67; 68; 70; 72; 73; 75; 78 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 |
| 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 97 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 |
| 100; 105; 110; 115 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 |
| 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155 |  | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 |
| 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200 |  | - | +0,9 -2,5 |
| 210; 220; 230; 240; 250 |  |  | +1,2 -3,0 |
| 260; 270 |  |  | +2,0 -4,0 |